Efeito do jato de bicarbonato de sódio e eritritol nas superfícies de esmalte, dentina e cerâmica

Marta Filipa Brites Gameiro

Orientadores:

Professor Doutor António Duarte Sola Pereira da Mata Professor Doutor Victor Abreu Assunção

Dissertação

Mestrado em Higiene Oral 2022

Efeito do jato de bicarbonato de sódio e eritritol nas superfícies de esmalte, dentina e cerâmica

Marta Filipa Brites Gameiro

Orientadores:

Professor Doutor António Duarte Sola Pereira da Mata Professor Doutor Victor Abreu Assunção

Dissertação

Mestrado em Higiene Oral 2022

Agradecimentos

A concretização deste trabalho não seria possível sem o envolvimento de profissionais e seres humanos de grandioso valor com quem tenho o privilégio de contar. Deixo a minha enorme gratidão e apreço por cada um.

Ao meu orientador, Professor Doutor António Mata, pela honra de o ter como meu orientador neste trabalho. Pela grandiosa oportunidade que é partilharmos o universo académico e clínico. Pelo enriquecimento deste trabalho com todo o seu extraordinário conhecimento, visão e exigência.

Ao meu orientador, Professor Doutor Victor Assunção, pelo privilégio de me orientar e acompanhar neste trabalho com todo o seu conhecimento e rigor que em muito lhe acrescentou valor e precisão. Por todas a horas de trabalho, pela sua disponibilidade e preocupação constante e pelo tempo que despendeu das suas férias para a conclusão deste trabalho.

Ao Professor Doutor João Silveira por toda a sua contribuição neste trabalho, sem a qual este teria sido impossível de realizar. Pelo seu conhecimento e rigor que prontamente ofereceu ao longo deste ano de trabalho. Serão sempre poucas as palavras para agradecer justamente toda a sua dedicação, tempo e preocupação.

Ao Professor Doutor Henrique Luís pela sua colaboração e conhecimentos na realização da análise estatística deste trabalho.

À Professora Doutora Sofia Pessanha , Professor Tomás Calmeiro e Professor Iulian Otel por todo o seu tempo despendido na análise dos dados e sua posterior interpretação. Pela constante disponibilidade, partilha de conhecimento e amabilidade que me ofereceram ao longo de todo o trabalho.

À Faculdade de Ciências da Universidade Nova pela oportunidade de estabelecer esta colaboração e tornar possível a realização deste trabalho.

À Clínica Hugo Madeira por todo o apoio e oportunidade concedidos para a realização do mestrado e pela cedência de todo o material necessário para a realização da intervenção deste estudo.

À minha família por todo o seu amor e apoio. Por toda a compreensão das minhas ausências e falhas para com eles ao longo deste ano.

À minha irmã que é o porto de abrigo. Por todo o seu amor, amizade e cuidado. Pela sua preocupação e dedicação constante.

Ao José por todo o seu apoio e dedicação. Por ter estado sempre ao meu lado mesmo com todas as minhas falhas e ausências. Pelo tempo que não tivemos e pelos serões e fins-de- semana dedicados a este trabalho.

Á minha amiga Joana, que foi como uma irmã, por todo o seu apoio e ajuda ao longo deste processo. Por  estar sempre comigo nos dias bons e menos bons.

Aos meus amigos, Joana, Patrícia, Madalena, José Pedro, Gonçalo, Márcia, Afonso e Bernardo por continuarem ao meu lado e a contar comigo mesmo quando eu não consigo estar. Por me fazerem sentir sempre melhor cada vez que estamos perto.

Aos meus colegas da clínica por todo o seu apoio e compreensão. Pela partilha dos desafios diários na clínica e por sermos sempre uma família independentemente de qualquer circunstância.

Aos meus colegas do mestrado pela partilha destes dois anos excecionais, pela entreajuda e preocupação, pelo bom ambiente e amizade deste grupo.

Um profundo agradecimento a todos por vos ter na minha vida.

Resumo

Objetivo: Avaliar o efeito da utilização do jato de bicarbonato de sódio e de eritritol na superfície de esmalte, dentina e cerâmica, em condições in vitro.

Materiais e métodos: Foram avaliadas 78 amostras dividas por esmalte (n=26), dentina (n=26) e cerâmica (n=26). Cada grupo foi divido em dois subgrupos de 13 amostras submetidas ao jateamento com eritritol (A) e com bicarbonato de sódio (B), separadamente. Os efeitos do jateamento na superfície das amostras foi avaliado segundo a composição elementar pela técnica de fluorescência de raios X dispersiva em energia, a composição molecular por microscopia de Raman e rugosidade de superfície por microscopia de força atómica. Cada amostra foi avaliada nos três parâmetros antes e após o jateamento. Foram comparados os resultados antes e depois do jateamento em cada subgrupo e os resultados entre o grupo eritritol e bicarbonato de sódio em cada substrato. A análise estatística foi realizada através de testes paramétricos e não paramétricos com um nível de significância de 5%, recorrendo ao software IBM SPSS Statistics 27.0.

Resultados: Verificaram-se diferenças estaticamente significativas na concentração de cálcio e fósforo, que diminuiu na superfície de dentina após o jateamento com eritritol (p=0.028). Em todos os restantes subgrupos não se verificaram diferenças estaticamente significativas na composição elementar, molecular e rugosidade de superfície antes a após a aplicação do jato de eritritol e bicarbonato de sódio. A comparação entre os grupos A e B em cada substrato verificou diferenças estaticamente significativas na rugosidade de superfície das amostras de esmalte (p=0.005), dentina (p=0.050) e cerâmicas (p<0.001).

Conclusão: Os resultados obtidos sugerem que existe diferença na utilização de jato de eritritol e bicarbonato de sódio na rugosidade de superfície das amostras de esmalte, dentina e cerâmica. Tendo em conta as limitações deste trabalho são necessários mais estudos sobre os efeitos avaliados.

Palavras-chave: eritritol, bicarbonato de sódio, rugosidade de superfície ,dentina, cerâmica

Abstract

Objective: Evaluate the effect of sodium bicarbonate and erythritol jetting on enamel, dentin, and ceramic surfaces under in vitro conditions.

Materials and methods: 78 samples were evaluated, divided into enamel (n=26), dentin (n=26), and ceramic (n=26). Each group was divided into two subgroups of 13 samples. The first subgroup was blasted with erythritol (A) and the other with sodium bicarbonate (B). The effects of blasting the surface of the samples were evaluated according to the elemental composition, with the energy-dispersive X-ray fluorescence technique, the molecular composition, with Raman microscopy, and the surface roughness, with atomic force microscopy. Each sample was evaluated based on all three parameters before and after blasting. The results before and after the blasting in each subgroup, and the results between the erythritol group and sodium bicarbonate group on each substrate were compared. Statistical analysis was performed using parametric and nonparametric tests with a 5% significance level using IBM SPSS Statistics 27.0 software.

Results: There were statistically significant differences in calcium and phosphorus concentration, which decreased on the dentin surface after erythritol blasting (p=0.028). In all other subgroups, there were no statically significant differences in elemental composition, molecular composition, and surface roughness, after the application of erythritol and sodium bicarbonate blasting. Comparison between groups A and B on each substrate showed statically significant differences in surface roughness of enamel (p=0.005), dentin (p=0.050), and ceramic (p<0.001) samples.

Conclusion: The results obtained suggest that there is a difference in the use of erythritol and sodium bicarbonate jet on the surface roughness of enamel, dentin and ceramic samples. Considering the limitations of this experiment, further studies on the evaluated effects are needed.

Keywords: erythritol, sodium bicarbonate, surface roughness, dentin, ceramic

Índice

Agradecimentos	ii

Resumo	iv

Abstract	v

Índice	vi

Índice de tabelas	xi

Índice de quadros	xi

Lista de abreviaturas	xiii

Símbolos	xiv

- Introdução	1

  - Promoção de saúde oral e prevenção de doenças orais	1

  - Técnicas profiláticas na consulta de higiene oral	1

  - Guided Biofilm Therapy	5

  - Análise das estruturas dentárias e cerâmicas	6

- Objetivos	11

  - Objetivo principal	11

  - Objetivos específicos	11

  - Hipóteses de estudo	13

- Tipo de estudo	18

- Materiais e métodos	19

  - Desenho do estudo	19

  - Amostras	20

..................................................................................................................................   21

  - Procedimento experimental	22

..................................................................................................................................   23

  - Materiais	24

  - Descrição das variáveis	25

  - Análise da superfície das amostras	26

- Análise estatística	29

  - Análise elementar	29

  - Análise molecular	29

  - Análise rugosidade de superfície	30

- Resultados	31

  - Análise das alterações na composição elementar e molecular da superfície do esmalte após a intervenção com eritritol e bicarbonato	32

  - Análise das alterações na composição elementar e molecular da superfície da dentina após a intervenção com eritritol e bicarbonato	41

  - Análise das alterações na composição elementar da superfície da cerâmica após a intervenção com eritritol e bicarbonato de sódio	51

  - Análise das alterações na rugosidade de superfície dos três substratos após a intervenção com eritritol e bicarbonato de sódio.	54

- Discussão	58

  - Metodologia de estudo	58

  - Análise do esmalte	61

  - Análise da dentina	62

  - Análise da cerâmica	66

  - Perspetivas futuras	67

- Conclusão	68

- Bibliografia	69

Índice de figuras

Figura 1- Ilustração do protocolo GBT proposto pela marca EMS(38)	5

Figura 2- Diagrama do desenho experimental e preparação das amostras. Designação por grupo: Grupo I- esmalte, Grupo IA- esmalte-eritritol, Grupo IB- esmalte-bicarbonato, Grupo II- dentina, Grupo IIA- dentina-eritritol, Grupo IIB- dentina-bicarbonato, Grupo IIIA- cerâmica-eritritol, Grupo IIIB- cerâmica-bicarbonato.	19

Figura 3- Diagrama da distribuição dos grupos amostrais consoante o tipo de substrato e produto aplicado.	20

Figura 4a- Imagem generalista ilustrativa do corte da amostra de esmalte em dentes hígidos anteriores e molares	21

Figura 4b- Imagem generalista ilustrativa do corte da amostra de dentina em dentes hígidos molares.

Figura 5-Fotografia do suporte, e respetiva montagem com o dispositivo Airflow, utilizados no procedimento da intervenção com os jatos de eritritol e bicarbonado de sódio. Legenda: 1. Dispositivo airflow; 2. Nozzle; 3. Suporte de laboratório.	23

Figura 6-Fotografia do posicionamento da saída do jato face à amostra com uma angulação de 45º e uma distância de 3 a 5mm	23

Figura 7-Ilustração dos produtos utilizados na intervenção. A- eritritol; B- bicarbonato de sódio.(38)	24

Figura 8-Imagem ilustrativa do modelo do aparelho de microfluorescência de raios X utilizado, M4 Tornado.	26

Figura 9-Imagem ilustrativa do modelo do espectrómetro confocal XploRA (Horiba/Jobin-Yvon Xplora, França) utilizado.	27

Figura 10- Imagem ilustrativa do modelo do aparelho de AFM (Asylum Research MFP- 3D Standalone system, Oxford Instruments, UK) utilizado.	28

Figura 11- Diagrama da dimensão da amostra obtida para cada técnica de análise     32

Figura 12- Representação gráfica da concentração elementar de cálcio e fósforo (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.	34

Figura 13- Representação gráfica da concentração elementar (e IC 95%) de potássio, expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

..................................................................................................................................................    36

Figura 14- Representação gráfica da concentração elementar de ferro (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

..................................................................................................................................................    37

Figura 15- Representação gráfica da concentração elementar de zinco (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

..................................................................................................................................................    37

Figura 16- Representação gráfica da concentração elementar de estrôncio (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.	38

Figura 17- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95% da razão de despolarização, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte	39

Figura 18- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e intervalo de confiança (IC) a 95% da largura à meia altura, expressos em cm-1, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte	40

Figura 19- Representação gráfica da concentração elementar de cálcio e fósforo (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina	43

Figura 20- Representação gráfica da concentração elementar de potássio (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

..................................................................................................................................................    45

Figura 21- Representação gráfica da concentração elementar de ferro (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

..................................................................................................................................................    46

Figura 22- Representação gráfica da concentração elementar de zinco (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

..................................................................................................................................................    46

Figura 23- Representação gráfica da concentração elementar de estrôncio (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

..................................................................................................................................................    47

Figura 24- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95% da largura à meia altura, expressos em cm-1, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina	48

Figura 25- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95% da razão carbonato-fosfato, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina	49

Figura 26- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95% da razão mineral-orgânico, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina	49

Figura 27- Representação gráfica da concentração elementar de silício (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B).    53

Figura 28- Representação gráfica da concentração elementar de potássio (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na cerâmica	53

Figura 29- Representação gráfica da concentração elementar de zircónia (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na cerâmica	54

Figura 30- Representação gráfica dos valores médios e IC a 95%, expressos em μm, da rugosidade média do esmalte, dentina e cerâmica	56

Figura 31- Representação gráfica do valores médios e IC a 95%, expressos em μm, da rugosidade média da superfície de esmalte, dentina e cerâmica antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio.	56

Índice de tabelas

Tabela 1-Caraterização dos produtos em estudo quanto ao fabricante, composição e dimensão das partículas	24

Tabela 2- Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da hidroxiapatite (Ca e P), antes e após a aplicação de eritritol no esmalte	33

Tabela 3- Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da hidroxiapatite (Ca e P), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio no esmalte	33

Tabela 4- Tabela da comparação dos valores médios de cálcio e fósforo antes (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato (B) na superfície de esmalte.	34

Tabela 5- Tabela dos valores médios e intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em ppm, das concentrações dos elementos minor do esmalte (K, Fe, Zn, Sr), antes e após a aplicação de eritritol no esmalte	35

Tabela 6- Tabela dos valores médios e intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em ppm, das concentrações dos elementos minor do esmalte (K, Fe, Zn, Sr), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio no esmalte	35

Tabela 7- Tabela da comparação dos valores médios de potássio, ferro, zinco e estrôncio antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato (B) na superfície de esmalte	36

Tabela 8-Tabela da comparação dos valores médios da razão de despolarização e da largura à meia altura antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na superfície de esmalte	41

Tabela 9- Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da hidroxiapatite (Ca e P), antes e após a aplicação de eritritol na dentina	41

Tabela 10- Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da hidroxiapatite (Ca e P), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio na dentina	42

Tabela 11-Tabela da comparação dos valores médios de cálcio e fósforo antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato (B) na superfície de dentina	42

Tabela 12-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em ppm, das concentrações dos elementos minor da dentina (K, Fe, Zn, Sr), antes e após a aplicação de eritritol (A)  na dentina	44

Tabela 13-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em ppm, das concentrações dos elementos minor da dentina (K, Fe, Zn, Sr), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio (B) na dentina	44

Tabela 14-Tabela da comparação dos valores médios de potássio, ferro, zinco e estrôncio antes (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina	45

Tabela 15-Tabela da comparação dos valores médios largura à meia altura, razão carbonato-fosfato e razão mineral-orgânico antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol e bicarbonato na dentina	50

Tabela 16-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da cerâmica (Si, K, Zr), antes e após a aplicação de eritritol na cerâmica	51

Tabela 17-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da cerâmica (Si, K, Zr), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio na cerâmica	52

Tabela 18-Tabela da comparação dos valores médios de silício, potássio e zircónia antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol e bicarbonato na cerâmica	52

Tabela 19-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em μm, da rugosidade média da superfície de esmalte antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte	55

Tabela 20-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em μm, da rugosidade média da superfície de dentina antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina	55

Tabela 21-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em μm, da rugosidade média da superfície de cerâmica antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na cerâmica	55

Tabela 22-Tabela da comparação dos valores médios da rugosidade antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) dos três substratos	57

Índice de quadros

Quadro 1- Descrição e classificação das variáveis de estudo.	25

Lista de abreviaturas

AFM- Microscopia de forças atómica DR- Razão de despolariazação

EDXRF- Energy Dispersive X-ray Fluorescence traduzido para “Fluorescência de raios X” dispersiva em energia

EMS- Electro medical systems

FWHM- Full width at half maximum traduzido para “Largura à meia altura” GBT- Terapia guiada por biofilm

IC- Intervalo de confiança

SEM- Scanning Electron Microscopy

Símbolos Ca- Cálcio P- Fósforo K- Potássio Zn- Zinco Zr- Zircónia

Sr- Estrôncio Si- Sílico

Sa- Rugosidade média de superfície Ra- Rugosidade média linear

pH- Potência de hidrogénio

%- Percentagem

- Probabilidade de significância estatística

<- menor

>- maior

=- igual

Unidades de medida

m- micrómetros

%(m/m)- percentagem mássica u.a.- unidades arbitrárias

  - Introdução

A medicina dentária atual visa a promoção de saúde e prevenção de doenças orais, indo muito além do tratamento da doença. Este objetivo consiste na prevenção do aparecimento de doenças, como a cárie ou periodontite, bem como na manutenção de tratamentos já realizados.(1,2,3)

    - Promoção de saúde oral e prevenção de doenças orais

Segundo o clássico estudo de Axelsson e Lidhe, o controlo de biofilme através de consultas periódicas e hábitos de higiene oral do paciente levam à diminuição da incidência de cárie e manutenção da saúde periodontal. Convergindo com a tese supramencionada sabe-se que o controlo ineficaz do biofilme está na origem das principais doenças orais acima referidas. (1,2,4) Neste sentido, a realização de consultas de higiene oral periódicas que contemplem o controlo de biofilme e remoção de cálculo dentário assume-se como fundamental no desenvolvimento de saúde oral.(2,4)

    - Técnicas profiláticas na consulta de higiene oral

A consulta de higiene oral compreende um conjunto de procedimentos com o objetivo de controlar a acumulação de placa bacteriana e de cálculo dentário. Para o efeito, a consulta de higiene oral compreende dois momentos: o primeiro que visa a motivação e capacitação do paciente para um controlo eficaz diário da placa bacteriana e o segundo a utilização de técnicas profiláticas para a remoção mecânica dos depósitos moles e duros presentes na cavidade oral.

(3-8)

A técnica clássica e mais antiga de profilaxia remonta à primeira década de 1900 onde foi reconhecido, por Dr. Alfred Fones, que a remoção de placa bacteriana e cálculo dentário poderia ter um impacto positivo na prevenção da perda dentária por doenças orais, passando pela instrumentação manual. A primeira evolução destes sistemas surgiu com o desenvolvimento de uma peça de mão rotativa a baixa velocidade que permitia a realização do polimento das estruturas dentárias. Em 1957, surge o primeiro destartarizador ultrassónico que revolucionou a prática clínica em profilaxia.(6,9) Mais tarde, em 1970, surge o jato de ar, pó e água comprimidos como uma alternativa ou complemento ao polimento.

O jato de bicarbonato de sódio assumiu-se, ao longo do tempo, como uma forte componente das técnicas profiláticas aplicadas nas consultas de higiene oral, na medida em que veio melhorar e facilitar o tratamento, pelas vantagens que apresenta para o profissional e para o paciente, nomeadamente, uma maior rapidez do tratamento, menos fadiga para o profissional e um melhor e mais facilitado acesso a superfícies difíceis.(2,10-13) Segundo as evidências mais recentes, a instrumentação ultrassónica e manual, o polimento e o jato de bicarbonato de sódio constituem o tratamento “Gold Standard” para o controlo de biofilme e cálculo dentário, sendo as técnicas mais estudadas e comummente utilizadas na prática clínica.(5,7,8,14)

    - Jatos de ar e partículas

O objetivo da utilização de jatos de ar e partículas passa pela remoção de placa bacteriana, cálculo dentário recém-formado e pigmento extrínseco da superfície dentária.(13)

Como referido anteriormente, a rápida aceitação e crescente utilização do jato prendeu- se com a sua fácil utilização e por vir solucionar a principal lacuna do polimento dentário que estava relacionada com o acesso a áreas mais difíceis como furcas ou zonas interproximais.(3,4,6,10)

O princípio de funcionamento do jato passa pela conjugação de ar comprido, água e partículas sólidas de reduzidas dimensões.(14) Existem várias composições dos produtos utilizados no jato onde o tamanho e formato das partículas alteram consoante o produto e o fabricante.(6)

A fórmula mais antiga e habitualmente usada é a de partículas de bicarbonato de sódio. Desde o começo da aplicação de jatos para a remoção de pigmento que o bicarbonato de sódio reuniu as condições mais favoráveis para a utilização do jato na cavidade oral. (15) Não obstante, o bicarbonato de sódio apresentou desde logo duas limitações que levaram à procura de alternativas. A presença de sódio no procedimento do jato contraindicava a sua utilização em pacientes com determinadas patologias e devido à abrasividade das suas partículas impedia e restringia o uso em certas zonas das estruturas dentárias ou reabilitadas, bem como, nas mucosas ou superfícies subgengivais.(15)

No início dos anos 2000 surgiu a primeira alternativa ao bicarbonato de sódio, o trihidróxido de alumínio, no entanto, foi rapidamente detetada a alta abrasividade deste composto, que se demonstrou substancialmente superior ao bicarbonato de sódio, sendo recomendado pela literatura que fosse evitado em restaurações em amálgama e compósito, ionómeros de vidro, cemento e dentina. (15) Paralelamente, outros compostos têm sido

apresentados por diversos fabricantes como opções para a utilização em jatos, sendo os mais reportados pela literatura a glicina, carbonato de cálcio e fosfossilicato de sódio e cálcio.(13,15)

O carbonato de cálcio é constituído por partículas arredondadas com dimensões aproximadas 45 μm, menores que o bicarbonato de sódio, mas semelhantes às de glicina, no entanto é um produto pouco estudado, cuja utilização carece de mais evidência sobre a sua eficácia e potencial de abrasividade. (13,15)

O fosfossilicato de sódio e cálcio é um vidro bioativo composto essencialmente por cálcio, fosforo, sílica e sódio. O fabricante afirma que esta formulação promove a regeneração de superfícies dentárias e é mais eficaz na remoção de pigmento quando comparado com o bicarbonato de sódio. À semelhança do carbonato de cálcio necessita de mais estudos sobre a sua utilização. (13,15)

Vários artigos têm destacado que a utilização de bicarbonato de sódio pode causar alterações nos tecidos moles e duros e nos materiais de dentisteria e reabilitação.(11,12,14,16)

Um dos objetivos dos procedimentos de profilaxia passa por um tratamento minimamente invasivo conservando ao máximo a integridade das superfícies em que são utilizados, garantido a eficácia para as quais são realizados.(12,17) Desta forma, a glicina tem sido amplamente estudada e consequentemente apontada como uma alternativa a considerar ao bicarbonato de sódio.

    - Efeitos do jato com diferentes produtos nas estruturas de esmalte, dentina e cerâmica

Tem sido demonstrado que o uso repetido ao longo dos anos de jato de bicarbonato pode levar à perda de substância da superfície de dentina e cemento bem como ao aumento da rugosidade de superfície nestes substratos e em esmalte.(18) Por conseguinte, o aumento da rugosidade está associado a um aumento da adesão bacteriana e à formação de biofilme.(2,6,12,19-

21)

Neste sentido, a utilização repetida do jato de bicarbonato poderá ter impacto na saúde oral, na medida em que a acumulação bacteriana se relaciona com o aumento da incidência de lesões de cárie e inflamação gengival. Em zonas de reabilitação com compósitos e cerâmica, as alterações na superfície do esmalte e dentina poderão levar ao aparecimento de lesões de cárie secundárias.(5,11,13,16,22-24)

Dentro das alternativas mencionadas anteriormente, a glicina configura-se como a principal alternativa ao bicarbonato de sódio com o intuito de mitigar os efeitos adversos da

utilização deste último, uma vez que apresenta uma formulação com partículas de menor dimensão.(2)

A glicina é um aminoácido cuja partícula se apresenta com um formato mais arredondado comparativamente ao bicarbonato de sódio e exibe uma dimensão que varia de 20µm a 100 µm com uma dureza menor que o bicarbonato.(9,13,23,25) Importa referir que as partículas de bicarbonato de sódio, quando observadas, apresentam uma anatomia mais irregular em forma de bisel e uma dimensão que pode chegar ao 250 µm, o que também terá impacto no comportamento do jato em contacto com as superfícies dentária e reabilitadoras.(2,9,13,23,26)

Estudos comparativos entre a glicina e o bicarbonato de sódio revelam que o primeiro pode ser usado em alternativa ao segundo, comprovando-se a sua eficácia na remoção de biofilme e a segurança da sua utilização pela menor abrasividade que apresenta.(10,22,25-28) Segundo estudos in vitro, a glicina pode ser aplicada em superfícies radiculares expostas, tecidos moles e resinas compostas,(11,22,29) considerando que o uso de glicina não leva à perda ou dano significativo de substratos como a dentina, por exemplo em superfícies radiculares expostas ou em tecidos moles.(2,5,22) Quanto à eficácia destes produtos, a literatura refere que a utilização de jato de glicina na remoção de biofilme é tão ou mais eficaz do que o bicarbonato de sódio. Em utilizações subgengivais o uso de glicina comporta-se mais eficazmente na remoção de biofilme quando comparado com a instrumentação manual e ultrassónica.(5,10,23,26,27,30,31)

Mais recentemente, em 2013, surgiu um novo produto para o jato designado por eritritol. A sua formulação química é um poliol (meso-1,2,3,4- butantetrol), um adoçante artificial solúvel em água e quimicamente neutro.(7,14)

Devido à pequena dimensão das suas partículas (ainda menor que as de glicina) e abrasividade semelhante à glicina(32), o eritritol é recomendado para a utilização supra e subgengival. Segundo evidência científica, a grande vantagem do eritritol prende-se com a sua vasta e segura utilização tanto em superfícies dentárias como mucosas.(33) Devido à baixa abrasividade não causa alterações na mucosa, permitindo que o jato seja utilizado em zonas subgengivais com segurança para os tecidos moles e com conforto para o paciente.(33,34,35)

Jentsch et al. demonstrou vantagens na utilização do eritritol no tratamento periodontal não-cirúrgico quando comparado com o uso exclusivo de instrumentação subgengival.(14) Segundo um estudo sobre a eficácia do uso de jato de eritritol no tratamento periodontal obtém- se melhores resultados no ganho do nível de inserção quando utilizado o eritritol em

coadjuvação ao tratamento periodontal mecânico (ultrassons e manual), não sendo detetadas diferenças significativas a nível microbiológico quando comparado com o uso exclusivo de instrumentação mecânica, todavia com melhor aceitação e conforto do paciente relativos ao jato de eritritol.(36) Por outro lado, os autores Albonni e Alhaj não verificaram diferenças significativas em parâmetros clínicos quando comparado o uso conjunto de ultrassons e polimento com ultrassons e jato de eritritol.(35) Foi demonstrado por Hashino et al. que o eritritol tem um efeito inibitório no desenvolvimento de biofilme pela sua contribuição para a redução da atividade bacteriana das espécies Streptococcus gordonii e Porphyromonas gingivalis. É também sugerido, na mesma publicação, que a utilização de jato de eritritol tem um efeito antimicrobiano consequente da sua ligação à clorohexidina presente na formulação deste produto.(37)

A utilização do eritritol tem sido disponibilizada pela marca EMS, ampliando a sua utilização, através de um novo protocolo de manutenção, designado Guided Biofilm Therapy (GBT) que visa a realização das consultas de higiene oral com base no controlo do biofilme.

    - Guided Biofilm Therapy

O protocolo Guided Biofilm Therapy (GBT) foi desenvolvido como uma nova modalidade de tratamento de profilaxia, proporcionando uma abordagem mais orientada para o paciente e com foco no controlo do biofilme, quer pelo paciente diariamente quer pelo clínico através de consultas mais frequentes.(38)

O princípio básico deste protocolo, tal como o nome indica, assenta no controlo do biofilme presente e é constituído por oito passos, descritos em seguida e ilustrados na Figura 1.

(38)

Figura 1- Ilustração do protocolo GBT proposto pela marca EMS(38)

O protocolo inicia-se pela avaliação do paciente através da sua anamnese, exame clínico e radiográfico e levantamento dos hábitos de higiene e saúde oral. Segue-se a revelação do biofilme, através da aplicação de uma solução de eritrosina que servirá de guia para a consulta. Através das zonas pigmentadas com o revelador, proceder-se-á à motivação e instrução do paciente para hábitos corretos e técnicas eficazes de controlo diário de placa bacteriana. Após este terceiro passo dá-se início ao tratamento profilático, que dependendo da necessidade do paciente, passará pela utilização de jato de eritritol e instrumentação ultrassónica. Devido à segurança da utilização do eritritol em tecidos moles, este protocolo visa a utilização do jato subgengivalmente até bolsas de 9mm. Termina o protocolo com a avaliação do tratamento realizado para diagnóstico de possíveis tratamentos a realizar na presença ou deteção de alguma patologia ou alteração. (38)

    - Análise das estruturas dentárias e cerâmicas

      - Esmalte

O esmalte dentário é um tecido acelular composto por 96% de matéria inorgânica e o restante por matéria orgânica e água.(37,39) A componente inorgânica é composta, na sua maioria por cálcio (36,4%) e fósforo (17,4%), fazendo ainda parte da sua constituição, em menor concentração, o flúor, magnésio, potássio, zinco, ferro e estrôncio.(40) Os referidos elementos encontram-se organizados de forma prismática através de cristais de hidroxiapatite (Ca10(PO4)6(OH)2 ) conferindo ao esmalte dentário a caraterística de tecido mais duro do organismo humano.(41) A componente orgânica é fundamentalmente constituída por amelogeninas e enamelinas e em menor quantidade por tufelinas, amelinas, albumina, proteínas ricas em prolina e enzimas.(39,42) O esmalte dentário, contrariamente aos outros tecidos mineralizados, evoluiu de um conteúdo orgânico de origem epitelial através de um processo de mineralização desde a amelogénese até à sua maturação.

      - Dentina

A dentina é um tecido conjuntivo mineralizado e avascular constituído por 20% de matéria orgânica e 70% de matéria inorgânica.(43) Esta última é composta por cristais de hidroxiapatite de cálcio e pequenas percentagens de carbonato e flúor. Consideram-se elementos major da composição da dentina o cálcio (Ca) e fósforo (P) e minor o potássio, ferro,

zinco e estrôncio (K, Fe, Zn, Sr). O tecido mineralizado apresenta túbulos dentinários preenchidos por prolongamentos citoplasmáticos dos odontoblastos, conferindo à dentina capacidade regenerativa.(43,44)

      - Cerâmica

O uso de cerâmicas em medicina dentária tem sido cada vez mais recorrente e por isso mais estudado e desenvolvido, devido à procura crescente por resultados mais atrativos.(45,46) A aplicação clínica da cerâmica desenvolveu-se devido às suas propriedades que se assemelham à estrutura dentária natural, destacando-se a translucidez, fluorescência, estabilidade química, coeficiente de expansão térmica linear, compatibilidade biológica e uma interessante resistência à compressão e abrasão.(47,48)

Segundo Amaral et al.(48), as cerâmicas são fundamentalmente estruturas inorgânicas, constituídas por oxigénio (O) com um ou mais elementos metálicos ou semimetálicos, tais como: alumínio (Al), boro (B), cálcio (Ca), lítio (Li), magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K), silício (Si), sódio (Na), titânio (Ti) e zircónio (Zr). Sendo que as cerâmicas comummente utilizadas em medicina dentária têm como principal composto a sílica (SiO2).(49,50) A sílica pode ser usada como base de formação de muitos compostos da cerâmica, sendo frequentemente combinada com óxido de alumínio, e ainda apresentar potássio, sódio ou cálcio. Em tratamentos estéticos o tipo de cerâmicas mais utilizadas são compostas por feldspatos e quartzo, pelas suas propriedades óticas essenciais para um resultado mais harmonioso.(48)

As cerâmicas feldspáticas podem ser divididas quanto ao seu tipo em: cerâmicas convencionais (feldspáticas) e cerâmicas reforçadas por outros materiais. Quanto ao seu conteúdo podem dividir-se as cerâmicas vítreas (feldspáticas, leucita e dissilicato de lítio) e cerâmicas cristalinas/policristalinas (alumina, spinel e zircónica).(51) As cerâmicas possuem como componente principal o feldspato (60% da sua composição), obtido a partir do caulim (argila) e quartzo. Estas são constituídas por uma matriz vítrea (amorfa), cujos principais constituintes são dióxido de silício, óxido de alumínio, óxido de sódio e óxido de potássio.(52,53) As cerâmicas reforçadas com zircónica são compostas por alumina (30-35%) infiltrada reforçada por óxido de zircónio parcialmente estabilizado (30- 35%), com o objetivo de proporcionar maior resistência à flexão, porém com opacidade semelhante à das ligas metálicas. E, por este motivo, a cerâmica reforçada com óxido de zircónica não está indicada para reabilitações na região anterior.(48, 51)

      - Desgaste da superfície dentária

O desgaste dentário corresponde à perda progressiva de tecido mineral da superfície dentária, pelo envelhecimento ou pela exposição a agentes/hábitos parafuncionais que resultam em processos de erosão, abfracção, abrasão ou atrição dentária.(54,55)

A abrasão ocorre devido à perda de estrutura dentária por trauma ou impacto constante resultante, por exemplo, da escovagem ou exposição da superfície dentária a produtos abrasivos. A atrição refere-se ao desgaste na superfície dos dentes consequente da mastigação ou devido hábitos como o bruxismo. A erosão é causada por ação química, associada a fatores extrínsecos (por exemplo consumo de alimentos ácidos, refrigerantes ou medicamentos) e intrínsecos (refluxo gastroesofágico). Por fim, a abfração provém de forças e movimentos excêntricos que causam alterações nas regiões cervicais dos dentes com perda de estruturas dentárias nestas zonas.(53)

      - Técnicas de análise das estruturas dentárias e cerâmicas

A análise de superfície dos substratos pode ser realizada através da determinação da composição mineral, elementar e molecular dos mesmos. Pelas vantagens que apresentam as técnicas espectroscopia de Raman e Fluorescência de raios X dispersiva em energia são amplamente utilizadas em medicina dentária(43) Quanto à micromorfologia das estruturas supramencionadas a microscopia de força atómica permite a quantificação da sua rugosidade de superfície e respetiva caraterização gráfica.(12) Todas as técnicas utilizadas são não invasivas e não exigem preparação das amostras, pelo que permitem a análise das amostras antes e após a aplicação da intervenção na superfície das mesmas. (56,57)

        - Microscopia de força atómica

A microscopia de força atómica (AFM) constitui uma técnica forte e amplamente utilizada para medir objetivamente as irregularidades de uma superfície em perspetiva tridimensional.(41,56) Esta técnica permite, assim, detetar propriedades estruturais e mecânicas localizadas com elevada resolução. No AFM, a superfície da amostra é percorrida com uma sonda mapeando as caraterísticas topográficas com uma resolução nanométrica, permitindo obter, para além da imagem tridimensional, a caraterização quantitativa da rugosidade da superfície. (56,57) Esta técnica baseia-se na deteção de interações de atração e repulsão entre os

átomos da superfície a ser examinada e uma sonda em forma de cone de tamanho nano integrado num cantilever.(58)

        - Espectroscopia de Raman

A espectroscopia Raman é uma técnica analítica não destrutiva muito útil no estudo da composição e estrutura de uma amostra através da identificação dos seus modos vibracionais.(43, 59,61,62,64) A dispersão de Raman foi observada experimentalmente por Krishna e Raman em 1928 e suscitou grande debate na comunidade científica relativamente à teoria, instrumentação e aplicações da espectroscopia Raman. As limitações da técnica, relacionadas com a fraca intensidade e a interferência da fluorescência têm sido ultrapassadas com o avanço da tecnologia e do conhecimento científico, aumentando a preponderância desta técnica no contexto da análise química.(59,60,63,64)

A técnica baseia-se na identificação dos modos vibracionais de uma amostra para a determinação da sua composição e estrutura, apresentando um espectro da intensidade em função do desvio do número de onda das radiações incidente e dispersa.(63,64) Considerando os constituintes dos tecidos dentários em estudo, a dentina e o esmalte, a técnica de Raman permite identificar a sua concentração e organização através da análise das bandas que lhes correspondem. Neste caso, a análise da banda associada ao grupo fosfato dá-nos informações sobre a componente inorgânica dos tecidos dentários através dos valores do teor do grupo fosfato na estrutura cristalina da molécula de hidroxiapatite. Para além desta banda, nos espetros provenientes da análise da dentina, é possível observar a banda associada à amida que permite avaliar a concentração da componente orgânica da dentina.(67)

As principais vantagens desta técnica passam pelo facto de não exigir uma preparação prévia das amostras e de não inviabilizar a amostra depois de medida, desta forma, é possível recorrer à espectroscopia de Raman em estudos com um desenho experimental de antes e depois para uma intervenção na mesma amostra.(43,61,62,64)

        - Fluorescência de raios X dispersiva em energia

A Fluorescência de raios X dispersiva em energia (EDXRF) é uma técnica qualitativa e quantitativa que analisa a camada superficial do substrato e determina elementos maiores, menores e traço em diferentes materiais.(65,66)

O sistema EDXRF integra uma fonte de raios X (fontes radioativas ou tubo de raios X), um dispositivo de deteção de raios X e um sistema de aquisição de dados. O princípio básico

envolve o impacto de raios X primários na amostra produzindo raios X fluorescentes emergentes que são detetados por um detetor dispersivo de energia e, posteriormente, identificados os raios X caraterísticos de diferentes elementos.(66) À semelhança da técnica de Raman, o facto de não ser necessária uma preparação das amostras e por esta não ser destrutiva tornam a técnica EDXRF simples e interessante para estudos com um desenho de estudo antes e depois.(43,61)

Devido à recente introdução do eritritol nos protocolos de higiene oral, a literatura existente sobre o resultado deste composto em substratos como o esmalte, dentina e cerâmica é limitada. Assim considera-se importante para a prática clínica averiguar qual a extensão dos efeitos do uso de eritritol.

Pela crescente utilização da cerâmica em reabilitação(22) e à ausência de evidência científica sobre o uso de eritritol na superfície deste substrato considera-se igualmente importante aferir quais as consequências do uso do produto mencionado nas consultas de manutenção de higiene oral.

Por outro lado, o crescimento da utilização do eritritol sem que exista evidência da sua mais-valia comparativamente ao bicarbonato de sódio aliado, ainda, à falta de estudos independentes sobre o eritritol releva a necessidade de estudar os seus efeitos.

Por conseguinte, propôs-se estudar as alterações causadas pela utilização de jato de eritritol e de bicarbonato de sódio na superfície dos substratos de esmalte, dentina e cerâmica, comparando com os efeitos da aplicação entre os dois produtos. Este estudo permitirá avançar no conhecimento das alterações nano e micrométricas dos substratos referidos por ação do tratamento gold standard bem como do novo produto de eritritol.

  - Objetivos

    - Objetivo principal

O objetivo principal do presente trabalho in vitro foi avaliar o efeito da utilização do jato de bicarbonato de sódio e de eritritol nas alterações elementares, moleculares e de rugosidade na superfície do esmalte, dentina e cerâmica.

    - Objetivos específicos

      - Analisar as alterações na composição elementar e molecular da superfície do esmalte antes e após o jateamento de eritritol e de bicarbonato de sódio.

Aferir se existem diferenças estatisticamente significativas na composição elementar do Cálcio, Fósforo, Potássio, Ferro, Zinco e Estrôncio pela técnica de fluorescência de raios X dispersiva em energia e na composição molecular de fosfato pela técnica de espectroscopia de Raman na superfície das amostras de esmalte antes e após o jateamento com o produto de eritritol e das amostras de esmalte antes e após o jateamento com o produto de bicarbonato de sódio.

      - Comparar a composição elementar e molecular das amostras de esmalte após o jateamento com eritritol e bicarbonato de sódio.

Avaliar se existem diferenças estatisticamente significativas entre o jateamento com eritritol e com bicarbonato de sódio na composição elementar e molecular das amostras de esmalte, após a intervenção, quanto à composição elementar do Cálcio, Fósforo, Potássio, Ferro, Zinco e Estrôncio pela técnica de fluorescência de raios X dispersiva em energia e à composição molecular de fosfato pela técnica de espectroscopia de Raman.

      - Analisar as alterações na composição elementar e molecular da superfície de dentina antes e após o jateamento com eritritol e bicarbonato de sódio.

Aferir se existem diferenças estatisticamente significativas na composição elementar do Cálcio, Fósforo, Potássio, Ferro, Zinco e Estrôncio pela técnica de fluorescência de raios X dispersiva em energia e na composição molecular de fosfato, carbonato e amida pela técnica de espectroscopia de Raman na superfície de dentina antes e após o jateamento com o produto de eritritol e antes e após o jateamento com o produto de bicarbonato de sódio.

      - Comparar a composição elementar e molecular das amostras de dentina após o jateamento com eritritol e bicarbonato de sódio.

Avaliar se existem diferenças estatisticamente significativas entre o jateamento com eritritol e com bicarbonato de sódio na composição elementar e molecular das amostras de dentina, após a intervenção, quanto à composição elementar do Cálcio, Fósforo, Potássio, Ferro, Zinco e Estrôncio pela técnica de fluorescência de raios X dispersiva em energia e à composição molecular de fosfato, carbonato e amida pela técnica de espectroscopia de Raman na superfície

      - Analisar as alterações na composição elementar da superfície da cerâmica antes e após a intervenção com eritritol e bicarbonato de sódio.

Aferir se existem diferenças estatisticamente significativas na composição elementar do Sílicio, Potássio e Zircónia pela técnica de fluorescência de raios X dispersiva em energia da superfície de cerâmica antes e após o jateamento com o produto de eritritol e antes e após o jateamento com o produto de bicarbonato de sódio.

      - Comparar a composição elementar das amostras de cerâmica após o jateamento com eritritol e bicarbonato de sódio.

Avaliar se existem diferenças estatisticamente significativas entre o jateamento com eritritol e com bicarbonato de sódio na composição elementar, após a intervenção, nas amostras de cerâmica quanto à composição de Sílicio, Potássio e Zircónia pela técnica de fluorescência de raios X dispersiva em energia.

      - Analisar as alterações na rugosidade de superfície dos três substratos após a intervenção com eritritol e bicarbonato de sódio

Aferir se existem diferenças estatisticamente significativas na rugosidade média da superfície, medida por microscopia de força atómica, das amostras de esmalte, dentina e cerâmica antes e após o jateamento com o produto de eritritol e antes e após o jateamento com o produto de bicarbonato de sódio.

      - Comparar a rugosidade média da superfície das amostras de esmalte, dentina e cerâmica após o jateamento com eritritol e bicarbonato de sódio.

Avaliar se existem diferenças estatisticamente significativas entre o jateamento com eritritol e com bicarbonato de sódio na rugosidade de superfície, após a intervenção, das amostras de esmalte, dentina e cerâmica, medida por microscopia de força.

    - Hipóteses de estudo

- Efeito do jateamento com eritritol na composição elementar da superfície de esmalte.

H0. Não se verificam diferenças significativas, na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de esmalte após o jateamento com eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de esmalte após o jateamento com eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio na composição elementar da superfície de esmalte.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio.

- Efeito do jateamento com eritritol na composição molecular da superfície de esmalte. H0. Não se verificam diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de esmalte após o jateamento

com eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de esmalte após o jateamento com eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio na composição molecular da superfície de esmalte.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio.

- Efeito do jateamento com eritritol na rugosidade da superfície de esmalte.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de esmalte após o jateamento com eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de esmalte após o jateamento com eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio na rugosidade da superfície de esmalte.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio.

- Efeito do jateamento com eritritol na composição elementar da superfície de dentina.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de dentina após o jateamento com eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de dentina após o jateamento com eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio na composição elementar da superfície de dentina.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio.

- Efeito do jateamento com eritritol na composição molecular da superfície de dentina. H0. Não se verificam diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de dentina após o jateamento

com eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de dentina após o jateamento com eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio na composição molecular da superfície de dentina.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio.

- Efeito do jateamento com eritritol na rugosidade da superfície de dentina.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de dentina após o jateamento com eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de dentina após o jateamento com eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio na rugosidade da superfície de dentina.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio.

- Efeito do jateamento com eritritol na composição elementar da superfície de cerâmica.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de cerâmica após o jateamento com eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de cerâmica após o jateamento com eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio na composição elementar da superfície de cerâmica.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de cerâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de cerâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio.

- Efeito do jateamento com eritritol na rugosidade da superfície de cerâmica.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de cerâmica após o jateamento com eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de esmalte após o jateamento com eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio na rugosidade da superfície de cerâmica.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de cerâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, da superfície de creâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol na composição elementar do esmalte.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol na composição molecular do esmalte.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol na rugosidade de superfície do esmalte.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, de superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, de superfície de esmalte após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol na composição elementar da dentina.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol na composição molecular de dentina.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição molecular, expressas em unidades arbitrárias em função no número de onda, da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol na rugosidade de superfície de dentina.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, de superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, de superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol na composição elementar da cerâmica.

H0. Não se verificam diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de cerâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na composição elementar, expressa em percentagem mássica, da superfície de cerâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

- Efeito do jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol na rugosidade de superfície da cerâmica.

H0. Não se verificam diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, de superfície de cerâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

H1. Verificam-se diferenças significativas na rugosidade, expressa em micrómetros, de superfície de cerâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

- Tipo de estudo

O presente trabalho propõe-se a estudar os efeitos de dois produtos, eritritol e bicarbonato de sódio, após a sua aplicação em três superfícies distintas, esmalte , dentina e cerâmica, através de um estudo do tipo ensaio in vitro .

- Materiais e métodos

  - Desenho do estudo

Para a avaliação e determinação das alterações na superfície dos substratos de esmalte, dentina e cerâmica recorreu-se à análise da rugosidade de superfície através de análise elementar fornecida pelo fluorescência de raios X dispersiva em energia (EDXFR), análise molecular através de espectroscopia confocal de micro-Raman (em diante designada “Raman”) e microscopia de força atómica (AFM). Cada um dos substratos foi dividido em dois subgrupos, sendo um submetido ao jateamento com eritritol (A) e o outro com bicarbonato de sódio (B). As amostras foram distribuídas pelos subgrupos de forma aleatória. Recorreu-se a dois momentos de avaliação, em que foram realizadas medições na superfície dos substratos, o primeiro antes e o segundo após a intervenção, tal como apresentado abaixo no diagrama do desenho de estudo (Figura 2).

Observação e validação Preparação das amostras

Aleatorização das amostras

Figura 2- Diagrama do desenho experimental e preparação das amostras. Designação por grupo: Grupo I- esmalte, Grupo IA- esmalte-eritritol, Grupo IB- esmalte-bicarbonato, Grupo

II- dentina, Grupo IIA- dentina-eritritol, Grupo IIB- dentina-bicarbonato, Grupo IIIA- cerâmica-eritritol, Grupo IIIB- cerâmica-bicarbonato.

  - Amostras

As amostras de esmalte e dentina foram obtidas através de dentes anteriores e posteriores hígidos armazenados numa solução de cloramina a 1.0%. Os dentes foram extraídos por motivos cirúrgicos e foram conservados por um período máximo de 3 meses na solução de cloramina.

As amostras foram observadas com uma lupa estereoscópica de forma a identificar possíveis irregularidades na superfície das mesmas. Nos casos em que foram identificadas irregularidades, as amostras foram rejeitadas e substituídas por outras.

As amostras de cerâmicas foram obtidas através de cerâmica feldspática reforçada com óxido de zircónica (Cerâmica GC® initial Zr-Fs), preparadas pelo laboratório de prótese interno da Clínica Hugo Madeira, segundo as indicações do fabricante.

Cada tipo de substratos constituiu um grupo (Grupo I composto por amostras de esmalte, Grupo II amostras de dentinas e Grupo III amostras de cerâmica) que foi dividido aleatoriamente em dois subgrupos consoante o tipo de produto que foi utilizado no jateamento (A ou B), tal como apresentado de seguida na Figura 3.

Observação e validação Preparação das amostras

Aleatorização das amostras

Figura 3- Diagrama da distribuição dos grupos amostrais consoante o tipo de substrato e produto aplicado.

    - Dimensão da amostra

A dimensão total da amostra foi de 78 amostras, por conveniência, sendo divididas em três grupos (26 de esmalte, 26 dentina e 26 cerâmica) que, por sua vez foram dividas em dois subgrupos (26 esmalte: 13 eritritol e 13 bicarbonato de sódio; 26 dentina: 13 eritritol e 13 bicarbonato de sódio; 26 cerâmica: 13 eritritol e 13 bicarbonato de sódio). As amostras foram numeradas de 1 a 78 e distribuídas aleatoriamente pelos dois subgrupos (eritritol e bicarbonato), com recurso ao site https://www.graphpad.com/quickcalcs/randomize1/.

    - Preparação das amostras

As amostras de esmalte e dentina foram retiradas a partir do corte, com recurso a uma máquina de corte com uma lamina diamantada, de dentes hígidos garantindo a obtenção de uma superfície lisa apenas de esmalte e dentina, separadamente. O corte das amostras com uma dimensão de 8x2x2 mm foi realizado consoante as sequências de corte indicadas na Figura 4a e 4b. Posteriormente ao corte, as amostras foram mantidas em cloramina a 1.0%.

Figura 4a- Imagem generalista ilustrativa do corte da amostra de esmalte em dentes hígidos anteriores e molares.

Figura 4b- Imagem generalista ilustrativa do corte da amostra de dentina em dentes hígidos molares.

  - Procedimento experimental

Após a observação, preparação e aleatorização das amostras foi realizada a intervenção nas mesmas. A intervenção consistiu na aplicação de um jato de eritritol e de bicarbonato de sódio na superfície das amostras segundo o protocolo sugerido pela marca EMS. Nas amostras de esmalte, dentina e cerâmica alocadas ao grupo A foi aplicado o jato de eritritol, nas amostras de esmalte, dentina e cerâmica pertencentes ao grupo B foi aplicado o jato de bicarbonato de sódio. A saída do jato, a partir do nozzle, foi posicionado a uma distância de 3 a 5 mm e com uma angulação de 45º relativamente à superfície da amostra, através da realização de movimentos contínuos durante 10 segundos (Figura 5 e 6). Os 10 segundos da aplicação do jato contam como o tempo total em que a superfície esteve exposta ao jato, isto é, desde o ínicio da saída de pó e água até ao seu término. Os settings utilizados no dispositivo Airflow foram o nível 3 para a intensidade do pó e nível 10 para a intensidade da água, conforme recomendado pelo fabricante. O nível 3 da intensidade do pó corresponde a uma pressão média de 2.3bar quando utilizado o produto Classic Confort e 1.9bar quando utilizado o produto Plus, segundo o fabricante.

De forma a garantir a uniformidade e reprodutibilidade da intervenção foi utilizado, para

todas as amostras, um suporte de laboratório para manter o nozzle com a mesma angulação e distância das amostras durante todo o procedimento, como ilustado nas Figuras 5 e 6.

Após o jateamento as amostras foram lavadas com água destilada, secas e assim conservadas até à sua análise.

2

3

1

Figura 5-Fotografia do suporte, e respetiva montagem com o dispositivo Airflow, utilizados no procedimento da intervenção com os jatos de eritritol e bicarbonado de sódio. Legenda: 1. Dispositivo airflow; 2. Nozzle; 3. Suporte de laboratório.

45º

Figura 6-Fotografia do posicionamento da saída do jato face à amostra com uma angulação de 45º e uma distância de 3 a 5mm.

  - Materiais

4.4.1 Produtos utilizados na intervenção

A

B

O jateamento das amostras foi realizado com recurso a dois tipos de produtos da marca EMS: eritritol (Plus) e bicarbonato de sódio (Classic Confort) As caraterísticas e composição de cada um dos produtos utilizados no jateamento das amostras são apresentadas na Figura 7 e Tabela 1. Os dois produtos, são os comercializados atualmente para os dispositivos Airflow Master, utilizado na técnica GBT e Airflow Handy, utilizado para o jateamento acoplado à cadeira de gabinete.

Figura 7-Ilustração dos produtos utilizados na intervenção. A- eritritol; B- bicarbonato de sódio.(38)

Designação e referência

comercial

Fabricante/País

Composição

Dimensão das

partículas

Lote

SEM	Air-flow	Classic

Confort (DV-048/ LEM/65)

EMS SA/ Suiça	Bicarbonato de sódio

Sílica amorfa

 40 μm	2206131

SEM Air-flow Plus (DV- 082)

EMS SA/ Suíça	Eritritol Clorohexidina 0.3% Sílica amorfa

 14 μm	2202283

Tabela 1-Caraterização dos produtos em estudo quanto ao fabricante, composição e dimensão das partículas.

  - Descrição das variáveis

As variáveis em estudo encontram-se descritas no quadro 1.

| Variável | Classificação | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Tipo de substrato | Qualitativa nominal: esmalte, dentina, cerâmica | Independente |
| Tipo de intervenção | Qualitativa nominal: eritritol, bicarbonato de sódio | Independente |
| Concentração de Cálcio | Quantitativa escalar | Dependente |
| Concentração de Fósforo | Quantitativa escalar | Dependente |
| Concentração de Potássio | Quantitativa escalar | Dependente |
| Concentração de Ferro | Quantitativa escalar | Dependente |
| Concentração de Zinco | Quantitativa escalar | Dependente |
| Concentração de Estrôncio | Quantitativa escalar | Dependente |
| Concentração de Silício | Quantitativa escalar | Dependente |
| Concentração de Zircónia | Quantitativa escalar | Dependente |
| Razão de despolarização | Quantitativa escalar | Dependente |
| Largura à meia altura | Quantitativa escalar | Dependente |
| Razão carbonato-fosfato | Quantitativa escalar | Dependente |
| Razão mineral-orgânico | Quantitativa escalar | Dependente |
| Rugosidade de superfície | Quantitativa escalar | Dependente |

Quadro 1- Descrição e classificação das variáveis de estudo.

  - Análise da superfície das amostras

    - Análise elementar por Fluorescência de raios X dispersiva em energia

A análise elementar foi realizada através da técnica de fluorescência de raios X dispersiva em energia (EDXRF) que permitiu medir a concentração elementar dos elementos constituintes do esmalte, dentina e cerâmica expressa em percentagem mássica (%(m/m)). No esmalte e na dentina foram medidos os elementos major, cálcio e fósforo, e minor, potássio, ferro, estrôncio e zinco. Na cerâmica forma medidos os elementos silício, zircónia e potássio.

Foram medidas todas as 26 amostras de esmalte, 26 amostras dentina e 26 de cerâmica antes e depois da intervenção. Nas amostras de esmalte e de dentina foram medidos dez pontos por amostra e realizada a média aritmética destes valores. Nas amostras de cerâmica foram realizadas cinco medições por amostra, devido à maior uniformidade da superfície, e obtida a média aritmética desses cinco pontos.

A análise por EDXRF foi realizada no Centro de Física Atómica do Departamento de Física (LIBPhys) da NOVA School of Science and Technology (FCT). O espectrómetro de micro-fluorescência de raio X utilizado para a análise foi o M4 Tornado da (Bruker, Alemanha), ilustrado na Figura 8. Neste equipamento, o tubo de raios X microfocalizado, de baixa potência e refrigerado por ar, apresenta um alvo de ródio (Rh). Este equipamento utiliza um detetor SDD, caracterizado pela elevada resolução em energia (< 145 eV) e com uma área sensível de 30 mm2. Para além disso, é equipado com uma lente policapilar, que gera altas intensidades de fluorescência e possibilita alcançar um tamanho focal de 25 μm. De modo a filtrar as baixas energias e privilegiar elementos leves, recorreu-se a um filtro de Al 12, 5 μm. No que diz respeito ao gerador de raios X, os parâmetros de aquisição utilizados foram uma tensão de 50 kV e 300 μA de corrente. A análise das amostras foi realizada em vácuo.

Figura 8-Imagem ilustrativa do modelo do aparelho de microfluorescência de raios X utilizado, M4 Tornado.

    - Análise molecular por Microscopia de Raman

A análise molecular foi realizada pela técnica de microscopia de Raman através dos espectros obtidos pela análise de cada amostra para o grupo fosfato, amida e carbonato. A intensidade de Raman dos espectros apresentados é expressa em unidades arbitrárias em função do número de onda. Os valores obtidos nos espectros permitiram calcular a razão de despolarização (DR), largura à meia altura (FWHM), razão mineral-orgânico e razão carbonato- fosfato. Todos estes valores, calculados com base nos espetros obtidos pela análise de microscopia de Raman, permitem aferir o grau de desmineralização e nível de cristalinidade da molécula de hidroxiapatite da componente inorgânica do esmalte e da dentina.(67)

Foram medidas todas as 26 amostras de esmalte e 26 amostras de dentina antes e depois da intervenção. No esmalte foram medidos dez pontos com uma duração de 15 segundos cada e obtidos 3 espectros (sem polarização, polarização paralela e polarização perpendicular) por amostra. Na dentina foram medidos dez pontos com uma duração de 20 segundos e obtido um espectro por amostra. Posteriormente obtiveram-se os valores de intensidade Raman pela média aritmética dos dez pontos medidos e realizados os cálculos da razão de despolarização, largura à meia altura, razão mineral-orgânico e razão carbonato-fosfato.

A análise molecular foi efetuada no Centro de Física Atómica do Departamento de Física (LIBPhys) da NOVA School of Science and Technology (FCT) através da utilização do espectrómetro confocal XploRA (Horiba/Jobin-Yvon Xplora, França), ilustrado nas Figura 9, acoplado a um microscópio Olympus com objetivas de 10x, 50x e 100x. Cada amostra foi fixada numa lâmina de vidro e colocada no foco da objetiva 50x, sujeito a parâmetros de aquisição que incluem uma fonte de laser díodo de comprimento de onda de 785 nm, um filtro de 50%, um hole de 300 μm, um slit de 200 μm e um grating de 1200 grooves/mm, obtendo-se uma resolução em energia de 10 cm-1 e espacial de aproximadamente 1 μm.

Figura 9-Imagem ilustrativa do modelo do espectrómetro confocal XploRA (Horiba/Jobin-Yvon Xplora, França) utilizado.

4.7.3 Análise da rugosidade de superfície por Microscopia de Força Atómica

A análise da rugosidade de superfície foi realizada através da técnica de microscopia de força atómica pela medição do valor da rugosidade de superfície (Sa) expresso em micrómetros (m). A análise foi realizada em três amostras de cada grupo de eritritol e de bicarbonato de sódio dos grupos de esmalte, dentina e cerâmica, antes e depois da intervenção. Estas amostras foram selecionadas ao acaso sendo consideradas representativas dos grupos a que pertenciam. Em cada uma das amostras selecionadas foram realizadas três medições e, posteriormente, calculada a média aritmética desses três valores. A dimensão da área da superfície em cada medição foi de 30x30μm.

A análise da rugosidade de superfície foi realizada no departamento CINEMAT da NOVA School of Science and Technology (FCT) com recurso ao aparelho Asylum Research MFP-3D Standalone system (Oxford Instruments, UK) operado em condições ambiente, por modo contacto alternativo, usando sondas de silício comuns disponíveis comercialmente (Olympus AC160TS, f0 = 300 kHz, k = 26 N/m; Olympus Corporation, Japan). As imagens, planas de baixo nível, foram exportadas utilizando o software Gwyddion de onde se obtiveram os valores de rugosidade de superfície.

Figura 10- Imagem ilustrativa do modelo do aparelho de AFM (Asylum Research MFP- 3D Standalone system, Oxford Instruments, UK) utilizado.

- Análise estatística

As amostras de esmalte, dentina e cerâmica foram avaliadas através da sua análise elementar, molecular e de rugosidade de superfície. Os dados obtidos na medição, antes e após o jateamento, foram submetidos a análise estatística descritiva e inferencial. Após a análise descritiva dos dados através da média e intervalo confiança a 95%, procedeu-se ao estudo da normalidade da distribuição dos dados da amostra. Considerou-se para o teste de normalidade o teste de Shapiro-Wilk pois não se conhecia se a distribuição de base da qual provinha a amostra era normal. Consoante a distribuição dos dados optou-se por teste paramétricos (distribuição normal) e não-paramétricos (distribuição não normal). A análise estatística do presente trabalho foi realizada com recurso ao software IBM SPSS Statistics versão 27.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

  - Análise elementar

As diferenças na composição elementar, antes e após a intervenção para a mesma amostra, foram avaliadas com recurso ao teste t-student para amostras emparelhas quando se verifica uma distribuição normal dos dados e teste de wilcoxon quando a distribuição dos dados não era normal. A comparação entre os grupos eritritol e bicarbonato de sódio em cada grupo de substrato (I, II e III) foi realizada com recurso ao teste t-student para amostras independentes para uma distribuição normal e Mann-Whitney U para não normal. As diferenças foram consideradas significativas para p<0.05 e muito significativas para p<0.01.

  - Análise molecular

As diferenças entre o antes e depois foram avaliadas com recurso ao teste t-student para amostras emparelhas quando se verificou uma distribuição normal dos dados e teste de wilcoxon quando se detetou a normalidade da distribuição dos dados. A comparação entre os grupos eritritol e bicarbonato de sódio em cada grupo (I, II e III) foi realizada com recurso ao teste t- student para amostras independentes para uma distribuição normal e Mann-Whitney U para não normal. As diferenças foram consideradas significativas para p<0.05 e muito significativas para p<0.01.

  - Análise rugosidade de superfície

A comparação da alteração de rugosidade entre o antes e depois de cada amostra dentro dos grupos de eritritol e bicarbonato, para cada substrato, foi avaliada com recurso ao teste t- student para amostras emparelhas quando se verificou uma distribuição normal dos dados e teste de wilcoxon quando a distribuição dos dados se revelou não normal. A comparação entre os grupos eritritol e bicarbonato de sódio (I, II e III) em cada grupo de substrato realizou-se com recurso ao teste t-student para amostras independentes para uma distribuição normal e Mann-Whitney U para não normal. As diferenças foram consideradas significativas para p<0.05 e muito significativas para p<0.01.

- Resultados

Considerando os objetivos propostos obtiveram-se resultados quanto à composição elementar e molecular dos substratos e à rugosidade de superfície dos mesmos. Neste capítulo os resultados serão apresentados primeiramente pela composição elementar e molecular de cada substrato, pela ordem sequencial esmalte, dentina e cerâmica consoante os grupos A (eritritol) e B (bicarbonato de sódio). Por último, serão apresentados os resultados da medição da rugosidade de superfície por substrato e por produto de jateamento (A e B), encontrando-se neste ponto todos os resultados sobre a rugosidade de superfície para os três substratos.

Assim apresentam-se em primeiro lugar os resultados para as amostras de esmalte com a análise elementar dividida pelos grupos de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B), seguida da análise molecular no grupo A e B. Após a apresentação destes resultados, é realizada para cada um dos subgrupos de esmalte a comparação entre o eritritol e bicarbonato de sódio quanto à análise elementar e molecular. Para as amostras de dentina a apresentação dos resultados segue a linha anterior, iniciando-se com a exposição dos valores da análise elementar, seguida da molecular, separadamente, para os grupos de eritritol e bicarbonato de sódio. Posteriormente aos resultados por grupo, apresenta-se a relação das amostras após a intervenção entre o eritritol e o bicarbonato de sódio na superfície de dentina. Os resultados do grupo de cerâmica são apresentados pela análise elementar para os grupos A e B. Após a análise elementar por cada grupo A e B, são apresentados os resultados da comparação entre o eritritol e bicarbonato de sódio, antes e após o jateamento. Posteriormente, são apresentados os valores de rugosidade média obtidos antes e após a intervenção para os grupos de eritritol e bicarbonato de sódio em cada um dos substratos. Por fim, são apresentados os resultados da comparação dos valores médios da rugosidade antes e após a intervenção entre o grupo de eritritol e bicarbonato dentro de cada substrato.

Foram analisadas 78 amostras correspondendo 26 amostras ao esmalte, 26 à dentina e 26 à cerâmica. A intervenção foi realizada em 39 jateadas com eritritol (13 por cada grupo de substrato (I, II,III)) e 39 jateadas com bicarbonato de sódio (13 por cada grupo de substrato (I, II,III)). Foram obtidos os resultados das 78 amostras pela técnica EDXRF e Raman e de 18 amostras pela técnica AFM (3 por cada subgrupo), antes e após a intervenção, tal como esquematizado na Figura 11. Nenhuma amostra foi perdida ou descartada durante o estudo, mantendo-se a mesma dimensão da amostra do início ao seu término.

EDXRF n=78

Raman n=78 AFM n=18

EDXRF n=78

Raman n=78 AFM n=18

Figura 11- Diagrama da dimensão da amostra obtida para cada técnica de análise.

Legenda da Figura 11: Grupo I- esmalte, Grupo IA- esmalte-eritritol, Grupo IB- esmalte- bicarbonato, Grupo II- dentina, Grupo IIA- dentina-eritritol, Grupo IIB- dentina-bicarbonato, Grupo IIIA- cerâmica-eritritol, Grupo IIIB- cerâmica-bicarbonato, EDXRF- Fluorescência de raios X dispersiva em energia, Raman: espectroscopia de Raman, AFM: microscopia de força atómica.

  - Análise das alterações na composição elementar e molecular da superfície do esmalte após a intervenção com eritritol e bicarbonato

    - Composição elementar das amostras de esmalte antes e após a intervenção com eritritol e bicarbonato

Os resultados registados, antes e após a intervenção, da concentração dos elementos major (cálcio e fósforo) encontram-se na Tabela 2 para o eritritol (n=13) e Tabela 3 para o bicarbonato de sódio (n=13). Para ambos os grupos intervencionados com eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) foram registados aumentos na concentração de Ca e P, no entanto sem diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05).

Tabela 2- Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da hidroxiapatite (Ca e P), antes e após a aplicação de eritritol no esmalte.

|  | Antes da intervenção | Após a intervenção | p |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Média % (m/m) IC 95% | Média % (m/m) IC95% |  |
| Cálcio | 33.69 33.14-34.24] | 33.98 [33,63-34,34] | 0.345 |
| Fósforo | 15.62 [15.37-15.88] | 15.76 [15,59-15,92] | 0.345 |

Tabela 3- Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da hidroxiapatite (Ca e P), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio no esmalte.

|  | Antes da intervenção | Após a intervenção | p |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Média % (m/m) IC 95% | Média % (m/m) IC95% |  |
| Cálcio | 32.39 29.03-35.76] | 34.13 [34,06-34,19] | 0.650 |
| Fósforo | 15.02 [13.46-16.58] | 15.83 [15.80-15.86] | 0.650 |

Posteriormente à análise das amostras dentro de cada grupo, antes e depois da intervenção, analisou-se comparativamente os resultados obtidos entre grupo de eritritol e bicarbonato de sódio. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre as amostras do grupo eritritol e bicarbonato antes da intervenção. Visto não existirem diferenças significativas entre as amostras antes da intervenção, comparou-se as amostras do grupo de eritritol e bicarbonato de sódio após a intervenção. Na Tabela 4 observa-se o valor de p resultante da comparação entre as amostras de eritritol e bicarbonato de sódio antes (p1) e após a intervenção (p2), onde não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. A figura 10 contempla a representação gráfica com as concentrações médias dos elementos Ca e P para os grupos de eritritol e bicarbonato.

Tabela 4- Tabela da comparação dos valores médios de cálcio e fósforo antes (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato (B) na superfície de esmalte.

Elemento	p1	p2

| Cálcio | 0.898 | 0.817 |
| --- | --- | --- |
| Fósforo | 0.898 | 0.917 |

Concentração dos elementos Ca e P antes e após a intervenção

Figura 12- Representação gráfica da concentração elementar de cálcio e fósforo (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

Os resultados da quantificação elementar dos elementos minor (potássio, ferro, zinco e estrôncio) antes e após a intervenção estão expressos na Tabela 5 para o eritritol (n=13) e na Tabela 6 para o bicarbonato de sódio (n=13). Para o grupo A, a concentração dos elementos K, Fe e Sr diminui e de Zn aumenta, sem diferenças significativas (p > 0.05). Para o grupo B, a concentração dos elementos K, Fe e Zn diminui e de Sr aumenta da primeira para a segunda medição, sem diferenças significativas (p > 0.05).

Considerando os resultados obtidos rejeitam-se as hipóteses de se verificarem diferenças estatisticamente significativas na superfície de esmalte comparativamente aos valores iniciais quando é aplicado o jato de eritritol (hipótese nº1) e bicarbonato de sódio (hipótese nº2).

Tabela 5- Tabela dos valores médios e intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em ppm, das concentrações dos elementos minor do esmalte (K, Fe, Zn, Sr), antes e após a aplicação de eritritol no esmalte.

Antes da intervenção	Após a intervenção	p

| Elemento | Média % (m/m) | IC 95% | Média % (m/m) | IC95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potássio | 798.97 | [167.4-1430.54[ | 387.35 | [50.3-724.41] | 0.169 |
| Ferro | 108.74 | [29.36-188.12] | 101.83 | [50.03-153.63] | 0.650 |
| Zinco | 559.47 | [458.97-659.98] | 564.21 | [481.48-646.93] | 0.340 |
| Estrôncio | 234.04 | [28.53-439.55] | 167.72 | [131.65-203.8] | 0.422 |

Tabela 6- Tabela dos valores médios e intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em ppm, das concentrações dos elementos minor do esmalte (K, Fe, Zn, Sr), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio no esmalte.

Antes da intervenção	Após a intervenção	p

| Elemento | Média % (m/m) | IC 95% | Média % (m/m) | IC95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potássio | 2281.86 | [-1253.2*-5816,87] | 239.13 | [-0.28*-478.53] | 0.433 |
| Ferro | 287.99 | [-199.02*-774.99] | 62.40 | [48.82-75.99] | 0.279 |
| Zinco | 640.47 | [471.24-809.7] | 626.32 | [460.55-792.08] | 0.899 |
| Estrôncio | 277.94 | [105.9-449.99] | 365.50 | [137.57-593.42] | 0.279 |

*Os valores negativos para o intervalo confiança (IC) decorrem do cálculo deste valor através da utilização do desvio-padrão, não apresentando significado o contexto do estudo. Nestes casos, deve considerar-se o limite inferior do IC igual a zero.

Após a análise de cada amostra dentro de cada grupo, procedeu-se à análise comparativa entre o grupo de eritritol e bicarbonato de sódio. Primeiramente verificou-se a existência de possíveis diferenças significativas entre as amostras do grupo eritritol e bicarbonato de sódio antes da intervenção. Visto que não existiam diferenças significativas entre as amostras antes da intervenção, comparou-se o grupo de eritritol e bicarbonato de sódio depois da intervenção. Na Tabela 7 observa-se o valor de p resultante da comparação entre as amostras de eritritol e bicarbonato de sódio antes (p1) e após (p2) a intervenção, onde não se verificaram diferenças

estatisticamente significativas entre os grupos, aceitando a hipótese nula de que não existem diferenças entre os grupos de jato de bicarbonato de sódio e eritritol quando aplicados no esmalte (hipótese nº17).

Tabela 7- Tabela da comparação dos valores médios de potássio, ferro, zinco e estrôncio antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato (B) na superfície de esmalte.

Elemento	p1	p2

| Potássio | 0.668 | 0.397 |
| --- | --- | --- |
| Ferro | 0.739 | 0.293 |
| Zinco | 0.533 | 0.236 |
| Estrôncio | 0.555 | 0.427 |

Os resultados para cada um dos elementos potássio, ferro, zinco e estrôncio são apresentados sob a forma de gráfico nas Figuras 11, 12, 13 e 14, respetivamente para o potássio, ferro, zinco e estrôncio. Em cada gráfico apresenta-se a concentração dos elementos acima descritos antes e após a intervenção nos grupos A e B.

Concentração elementar de K antes e após a intervenção

Figura 13- Representação gráfica da concentração elementar (e IC 95%) de potássio, expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

Concentração elementar de Fe antes e após a intervenção

Figura 14- Representação gráfica da concentração elementar de ferro (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

Concentração elementar de Zn antes e após a intervenção

Figura 15- Representação gráfica da concentração elementar de zinco (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

Concentração elementar de Sr antes e após a intervenção

Figura 16- Representação gráfica da concentração elementar de estrôncio (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

1.1.1 Composição molecular do esmalte antes e após a intervenção com eritritol e bicarbonato

Na Figura 15 são apresentados os valores da razão de despolarização calculados a partir dos espectros obtidos associados ao grupo fosfato. Os valores são expostos sob a forma de tabela e respetivo gráfico, verificando-se uma diminuição da razão de despolarização (RD) no grupo A e um aumento no grupo B entre o antes e após, ambos sem diferenças significativas (p

> 0.05). Os resultados da determinação da largura à meia altura (FWHM) estão expressos na Figura 16 em formato de tabela e respetivo gráfico dos valores obtidos, observando-se a diminuição da FWHM no grupo A e aumento no grupo B, não sendo encontradas diferenças significativas nos grupos entre a duas observações (p > 0.05), aceitando-se as hipóteses nulas de que não se verificam diferenças significativas na superfície das amostras após a aplicação do jato de eritritol (hipótese 3) e de bicarbonato de sódio (hipótese 4).

Razão de despolarização da superfície de esmalte antes e após intervenção

Razão de despolarização (DR)

|  | Antes |  | Depois |  | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenção | Média | IC 95% | Média | IC 95% |  |
| Eritritol | 0.01693 | [0.014-0.02] | 0.0167 | [0.015-0.018] | 0.824 |
| Bicarbonato | 0.0179 | [0.015-0.021] | 0.0195 | [0.0164-0.0226] | 0.212 |

Figura 17- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95% da razão de despolarização, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

Largura à meia altura da superfície de esmalte antes e após intervenção

Largura à meia altura (FWHM)

Antes	Depois	p

| Intervenção | Média | IC 95% | Média | IC 95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eritritol | 12.73 cm-1 | [12.35-13.11] cm-1 | 12.36 cm-1 | [12.16-12.57] cm-1 | 0.091 |
| Bicarbonato | 12.42 cm-1 | [11.47-13.38] cm-1 | 12.5 cm-1 | [12.23-12.78] cm-1 | 0.480 |

Figura 18- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e intervalo de confiança (IC) a 95% da largura à meia altura, expressos em cm-1, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

Posteriormente à análise de cada amostra antes e depois da intervenção, analisou-se comparativamente o grupo de eritritol e bicarbonato de sódio. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre as amostras do grupo eritritol e bicarbonato de sódio antes da intervenção, do mesmo modo procedeu-se à comparação entre as amostras do grupo A e B depois da intervenção. Na Tabela 8 observa-se o valor de p resultante da comparação entre as amostras de eritritol e bicarbonato antes (p1) e após a intervenção (p2), onde não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Rejeita-se, assim, a hipótese de a aplicação de jato de bicarbonato causar alterações estatisticamente significativas na superfície de esmalte comparativamente à aplicação de eritritol (hipótese 18).

Tabela 8-Tabela da comparação dos valores médios da razão de despolarização e da largura à meia altura antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na superfície de esmalte.

Elemento	p1	p2

Razão	de

despolarização

0.423	0.062

Largura à meia altura	0.870	0.060

  - Análise das alterações na composição elementar e molecular da superfície da dentina após a intervenção com eritritol e bicarbonato

    - Composição elementar da dentina antes e após a intervenção com eritritol e bicarbonato

Os resultados da análise elementar do Ca e P são apresentados na Tabela 9 para o grupo cuja intervenção se realizou com eritritol (n=13), onde foram observadas diferenças estaticamente significativas entre primeira análise (antes da intervenção) e a segunda (após a intervenção) com um valor de p=0.028 (p<0.05), com uma diminuição de ambos os elementos entre as duas observações realizadas. Na Tabela 10 encontram-se os resultados obtidos no grupo de bicarbonato de sódio (n=13) antes e após a intervenção, onde não foram detetadas diferenças significativas.

Tabela 9- Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da hidroxiapatite (Ca e P), antes e após a aplicação de eritritol na dentina.

|  | Antes da intervenção | Após a intervenção | p |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Média % (m/m) IC 95% | Média % (m/m) IC95% |  |
| Cálcio | 29.96 [28.61-31.30] | 24.34 [19.90-28.78] | 0.028 |
| Fósforo | 13.89 [13.27-14.51] | 11.29 [9.23-13.34] | 0.028 |

Tabela 10- Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da hidroxiapatite (Ca e P), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio na dentina.

|  | Antes da intervenção | Após a intervenção | p |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Média % (m/m) IC 95% | Média % (m/m) IC95% |  |
| Cálcio | 29.89 [28.33-31.45] | 29.37 [27.49-31.25] | 0.697 |
| Fósforo | 13.85 [13.14-14.58] | 13.62 [12.75-14.49] | 0.697 |

De forma a comparar as alterações na superfície de dentina entre o eritritol e bicarbonato de sódio, testaram-se inicialmente os resultados antes da intervenção entre ambos os grupos. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre as amostras do grupo A e B antes da intervenção, pelo que, se procedeu à comparação entre as amostras do grupo de eritritol e bicarbonato de sódio depois da intervenção. Na Tabela 11observa-se o valor de p resultante da comparação entre as amostras de eritritol e bicarbonato de sódio antes (p1) e após a intervenção (p2), onde não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.

Tabela 11-Tabela da comparação dos valores médios de cálcio e fósforo antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato (B) na superfície de dentina.

Elemento	p1	p2

| Cálcio | 0.944 | 0.077 |
| --- | --- | --- |
| Fósforo | 0.944 | 0.077 |

Na Figura 18 são apresentados sob a forma de gráfico os valores da concentração elementar do Ca e P nos grupos de eritritol e bicarbonato de sódio, antes e após a intervenção.

Concentração dos elementos Ca e P antes e após a intervenção

Figura 19- Representação gráfica da concentração elementar de cálcio e fósforo (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Os resultados da concentração dos elementos minor potássio (K), ferro (Fe), zinco (Zn) e estrôncio (Sr) estão expostos na Tabela 12 para o grupo intervencionado com eritritol (n=13) e na Tabela 13 para o grupo com bicarbonato (n=13). No grupo A observa-se um aumento dos elementos K, Fe e Sr, não existindo diferenças significativas e verifica-se uma diminuição na concentração de Zn com uma diferença significativa de p=0.003 (p < 0.05). No grupo B observa-se uma diminuição da concentração de todos os elementos, não tendo sido encontradas diferenças significativas para o grupo A nos elementos K, Fe e Sr e detetando-se diferenças significativas para o elemento Zn com p=0.004 (p < 0.05). Considerando os resultados aceita- se a hipótese nº7 de que se verificam diferenças significativas na composição elementar da superfície de dentina após a aplicação do jato de eritritol. Por outro lado, rejeita-se a hipótese nº8 de que a aplicação de jato de bicarbonato de sódio altera significativamente a composição elementar da superfície de dentina.

Tabela 12-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em ppm, das concentrações dos elementos minor da dentina (K, Fe, Zn, Sr), antes e após a aplicação de eritritol (A) na dentina.

Antes da intervenção	Após a intervenção	p

| Elemento | Média % (m/m) | IC 95% | Média % (m/m) | IC95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potássio | 280.91 | [-17.93*-579.74] | 348.2 | [-126.9*-823.3] | 0.859 |
| Ferro | 37.14 | [22.18-52.1] | 120.74 | [-5.11*-246.6] | 0.055 |
| Zinco | 150.10 | [100.05-200.15] | 86.65 | [56.33-116.98] | 0.003 |
| Estrôncio | 94.95 | [65.98-123.92] | 97.67 | [78.27-117.08] | 0.816 |

*Os valores negativos para o intervalo confiança (IC) decorrem do cálculo deste valor através da utilização do desvio-padrão, não apresentando significado o contexto do estudo. Nestes casos, deve considerar-se o limite inferior do IC igual a zero.

Tabela 13-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em ppm, das concentrações dos elementos minor da dentina (K, Fe, Zn, Sr), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Antes da intervenção	Após a intervenção	p

| Elemento | Média % (m/m) | IC 95% | Média % (m/m) | IC95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potássio | 308.79 | [65.99-551.58] | 214.14 | [-230.97*-659.26] | 0.237 |
| Ferro | 35.03 | [30.92-39.13] | 32.25 | [21.79-42.72] | 0.746 |
| Zinco | 166.95 | [122.84-211.07] | 102.34 | [51.57-153.11] | 0.004 |
| Estrôncio | 125.28 | [72.95-177.62] | 115.3 | [65.68-164.25] | 0.339 |

*Os valores negativos para o intervalo confiança (IC) decorrem do cálculo deste valor através da utilização do desvio-padrão, não apresentando significado o contexto do estudo. Nestes casos, deve considerar-se o limite inferior do IC igual a zero.

A comparação das alterações na superfície de dentina entre o eritritol e bicarbonato de sódio apresenta-se na Tabela 14. Primeiramente testou-se os resultados antes da intervenção entre ambos os grupos. Não tendo sido identificadas diferenças estatisticamente significativas entre as amostras do grupo eritritol e bicarbonato de sódio antes da intervenção, procedeu-se à comparação entre as amostras do grupo A e B depois da intervenção. Na Tabela 14 observa-se o valor de p resultante da comparação entre as amostras de eritritol e bicarbonato de sódio antes

(p1) e após a intervenção (p2), onde não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p > 0.05). Tendo em conta os resultados obtidos na Tabela 11 e 13 rejeita-se a hipótese de que se verificam diferenças significativas na composição elementar da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

Tabela 14-Tabela da comparação dos valores médios de potássio, ferro, zinco e estrôncio antes (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Elemento	p1	p2

| Potássio | 0.711 | 0.122 |
| --- | --- | --- |
| Ferro | 0.817 | 0.061 |
| Zinco | 0.364 | 0.069 |
| Estrôncio | 0.217 | 0.603 |

As Figura 18, 19, 20 e 21 representam através de representação gráfica as concentrações dos elementos K, Fe, Zn e Sr, respetivamente. Cada gráfico integra os resultados antes e depois para cada um dos produtos da intervenção (grupos A e B) por elemento.

Concentração elementar de K antes e após a intervenção

Figura 20- Representação gráfica da concentração elementar de potássio (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Concentração elementar de Fe antes e após a intervenção

Figura 21- Representação gráfica da concentração elementar de ferro (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Concentração elementar de Zn antes e após a intervenção

Figura 22- Representação gráfica da concentração elementar de zinco (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Concentração elementar de Sr antes e após a intervenção

Figura 23- Representação gráfica da concentração elementar de estrôncio (e IC 95%), expressa em ppm, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

    - Composição molecular da dentina antes e após a intervenção com eritritol e bicarbonato

Na Figura 22, 23 e 24 são apresentados os valores da largura à meia altura, razão carbonato-fosfato e razão mineral-orgânico, respetivamente, calculados a partir dos espectros obtidos associados ao grupo fosfato. Na figura 22, os valores são expostos sob a forma de tabela e respetivo gráfico, observando-se que diminuem para o grupo A (n=13) e aumentam para o grupo B (n=13), não se verificando diferenças significativas em nenhum dos grupos (p > 0.05). Os resultados da determinação da razão carbonato-fosfato são apresentados na Figura 23 em formato de tabela e respetivo gráfico, aumentando para o grupo A (n=13) e diminuindo para o grupo B (n=13), não tendo sido encontradas diferenças significativas em ambos os grupos (p > 0.05). Os resultados da razão mineral-orgânico encontram-se na Figura 24 através da sua apresentação em tabela e respetivo gráfico, com uma diminuição no grupo A (n=13) e aumento no grupo B (n=13), sem diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05). Os resultados aceitam as duas hipóteses nulas de que não se verificam diferenças significativas na composição molecular da superfície de dentina após o jateamento com eritritol (hipótese nº9) e com bicarbonato de sódio (hipótese nº10).

Largura à meia altura da superfície de dentina antes e após intervenção

Largura à meia altura (FWHM)

|  | Antes |  | Depois |  | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenção | Média | IC 95% | Média | IC 95% |  |
| Eritritol | 17.81cm-1 | [17.51-18.10] cm-1 | 17.79 cm-1 | [17.59-17.98] cm-1 | 1.0 |
| Bicarbonato | 17.81 cm-1 | [17.49-18.12] cm-1 | 17.91 cm-1 | [17.62-18.2] cm-1 | 0.450 |

Figura 24- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95% da largura à meia altura, expressos em cm-1, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Razão carbonato-fosfato da superfície de dentina antes e após intervenção

Razão carbonato-fosfato

|  | Antes |  | Depois |  | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenção | Média | IC 95% | Média | IC 95% |  |
| Eritritol | 0.235 | [0.219-0.250] | 0.247 | [0.232-0.263] | 0.064 |
| Bicarbonato | 0.244 | [0.224-0.264] | 0.240 | [0.23-0.25] | 0.906 |

Figura 25- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95% da razão carbonato-fosfato, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Razão mineral-orgânico da superfície de dentina antes e após intervenção

Razão mineral-orgânico

|  | Antes |  | Depois |  | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenção | Média | IC 95% | Média | IC 95% |  |
| Eritritol | 5.93 | [5.01-6.85] | 5.53 | [5.19-5.87] | 0.638 |
| Bicarbonato | 5.68 | [5.37-5.99] | 5.78 | [5.17-6.38] | 0.741 |

Figura 26- Representação gráfica e respetiva tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95% da razão mineral-orgânico, antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Na Tabela 15 apresentam-se os resultados da comparação entre o efeito do eritritol e do bicarbonato de sódio nas amostras de dentina. Inicialmente, testaram-se os resultados antes da intervenção entre os grupos A e B. Como não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre as amostras do grupo eritritol e bicarbonato de sódio antes da intervenção, efetuou-se a comparação entre as amostras do grupo de eritritol e bicarbonato de sódio depois da intervenção. Na Tabela 8 observa-se o valor de p resultante da comparação entre as amostras de eritritol e bicarbonato de sódio antes (p1) e após a intervenção (p2), onde não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p > 0.05), rejeitando-se a hipótese nº21 de se verificarem diferenças significativas na composição elementar da superfície de dentina após o jateamento com bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol.

Tabela 15-Tabela da comparação dos valores médios largura à meia altura, razão carbonato-fosfato e razão mineral-orgânico antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol e bicarbonato na dentina.

Elemento	p1	p2

Largura à meia altura	0.857	0.912

Razão	carbonato- fosfato

0.367	0.912

Razão mineral-orgânico	0.817	0.482

  - Análise das alterações na composição elementar da superfície da cerâmica após a intervenção com eritritol e bicarbonato de sódio

    - Composição elementar da cerâmica antes e após a intervenção com eritritol e bicarbonato de sódio.

Os resultados da análise da concentração dos principais elementos (Si, K e Zr) da cerâmica são apresentados na Tabela 16 para o grupo onde foi aplicado o eritritol (n=13), com um aumento da concentração dos elementos K e Zr e diminuição de Si, sem registo de diferenças significativas (p<0.05). Na Tabela 17 encontram-se os resultados obtidos no grupo de bicarbonato de sódio (n=13) antes e após a intervenção, onde se observa um aumento da concentração dos elementos K e Zr e diminuição de Si, não sendo detetadas diferenças significativas para todos os elementos (p > 0.05). Com base nos resultados obtidos aceitam-se a hipótese nula nº13 de não se verificarem diferenças significativas na composição elementar da superfície de cerâmica após o jateamento com eritritol e, também, a hipótese nula nº14 de não se verificarem diferenças significativas na composição elementar da superfície de cerâmica após o jateamento com bicarbonato de sódio.

Tabela 16-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da cerâmica (Si, K, Zr), antes e após a aplicação de eritritol na cerâmica.

Antes da intervenção	Após a intervenção	p

| Elemento | Média % (m/m) | IC 95% | Média % (m/m) | IC95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silício | 19.74 | [19.44-20.05] | 19.61 | [19.39-19.55] | 0.746 |
| Potássio | 6.99 | [6.15-7.82] | 7.75 | [7.46-8.04] | 0.345 |
| Zircónia | 0.076 | [0.058-0.094] | 0.081 | [0.070-0.092] | 0.919 |

Tabela 17-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em %(m/m), das concentrações dos elementos major da cerâmica (Si, K, Zr), antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio na cerâmica.

Antes da intervenção	Após a intervenção	p

| Elemento | Média % (m/m) | IC 95% | Média % (m/m) | IC95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silício | 19.64 | [19.25-20.04] | 19.59 | [19.39-19.79] | 0.814 |
| Potássio | 6.798 | [5.82-7.77] | 7.19 | [6.66-7.71] | 0.184 |
| Zircónia | 0.0813 | [0.059-0.103] | 0.0866 | [0.077-0.096] | 0.314 |

Após a análise de cada amostra dentro de cada grupo antes e depois da intervenção, procedeu-se à análise comparativa entre o grupo de eritritol e bicarbonato de sódio. Primeiramente verificou-se a existência de possíveis diferenças significativas entre as amostras dos grupos A e B antes da intervenção. Visto não existirem diferenças significativas entre as amostras antes da intervenção, comparou-se as amostras do grupo de eritritol e bicarbonato de sódio depois da intervenção. Na Tabela 18 observa-se o valor de p resultante da comparação entre as amostras de eritritol e bicarbonato de sódio antes (p1) e após (p2) a intervenção, cujos valores permitem aceitar a hipótese nula nº23 de não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na composição elementar entre os grupos jateados com eritritol e bicarbonato de sódio.

Tabela 18-Tabela da comparação dos valores médios de silício, potássio e zircónia antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol e bicarbonato na cerâmica.

Elemento	p1	p2

| Silício | 0.772 | 0.433 |
| --- | --- | --- |
| Potássio | 0.743 | 0.280 |
| Zircónia | 0.725 | 0.494 |

A concentração de cada um dos elementos na primeira observação (antes da intervenção) e segunda (após a intervenção) é apresentada através de um gráfico nos grupos A e B para cada um dos elementos Si, K e Z nas Figuras 26, 27, e 28, respetivamente.

Concentração elementar de Si antes e após a intervenção

Figura 27- Representação gráfica da concentração elementar de silício (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B).

Concentração elementar de K antes e após a intervenção

Figura 28- Representação gráfica da concentração elementar de potássio (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na cerâmica.

Concentração elementar de Zr antes e após a intervenção

Figura 29- Representação gráfica da concentração elementar de zircónia (e IC 95%), expressa em %(m/m), antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na cerâmica.

  - Análise das alterações na rugosidade de superfície dos três substratos após a intervenção com eritritol e bicarbonato de sódio.

    - Rugosidade média

Os resultados da rugosidade média para os substratos esmalte, dentina e cerâmica encontram-se expressos nas Tabelas 19, 20, e 21, respetivamente, compreendendo os valores para os grupos A (n=3) e grupo B (n=3). Para o substrato de esmalte verifica-se um aumento da Sa no grupo A e uma diminuição no grupo B, ambos sem diferenças estatisticamente significativas. O substrato de dentina revela um aumento da rugosidade para o grupo A, sem diferenças estatisticamente significativas, e no grupo B este valor de Sa mantem-se entre a duas observações realizadas. No substrato de cerâmica verifica-se a diminuição da Sa após a aplicação de eritritol e o aumento após a aplicação de bicarbonato de sódio, ambos sem alterações estatisticamente significativas. Seguidamente, são apresentados os mesmos valores através de representação gráfica, encontrando-se na Figura 29 os resultados da rugosidade média após a aplicação de jato de eritritol para os substratos de esmalte, dentina e cerâmica. Na Figura 30 estão apresentados os valores da rugosidade média, através de representação gráfica, para os substratos de esmalte, dentina e cerâmica após a aplicação de jato de bicarbonato de sódio.

Tendo em conta os resultados obtidos rejeitam-se as hipóteses de que a aplicação de eritritol e bicarbonato de sódio causam alterações estatisticamente significativas na superfície

dos substratos de esmalte (hipóteses nº5 e nº6), dentina (hipóteses nº11 e nº12), e cerâmica (hipóteses nº15 e nº16).

Tabela 19-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em μm, da rugosidade média da superfície de esmalte antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) no esmalte.

Rugosidade média (Sa) do esmalte

|  | Antes |  | Depois |  | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenção | Média | IC 95% | Média | IC 95% |  |
| Eritritol | 39.25 | [1.98-76.52] | 75.53 | [85.01-102.15] | 0.106 |
| Bicarbonato | 105.69 | [-247.71*-459.1] | 29.83 | [20.39-39.27] | 0.450 |

Tabela 20-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em μm, da rugosidade média da superfície de dentina antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na dentina.

Rugosidade média (Sa) da dentina

|  | Antes |  | Depois |  | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenção | Média | IC 95% | Média | IC 95% |  |
| Eritritol | 180.14 | [-30.74*-391.03] | 236.17 | [176.42-295.9] | 0.285 |
| Bicarbonato | 186.54 | [73.86-299.23] | 186.57 | [117.63-255.5] | 1.0 |

Tabela 21-Tabela dos valores médios e do intervalo de confiança (IC) a 95%, expressos em μm, da rugosidade média da superfície de cerâmica antes e após a aplicação de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) na cerâmica.

Rugosidade média (Sa) da cerâmica

|  | Antes |  | Depois |  | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenção | Média | IC 95% | Média | IC 95% |  |
| Eritritol | 32.37 | [-11.72*-76.47] | 15.7 | [5.44-25.97] | 0.190 |
| Bicarbonato | 32.34 | [-5.2*-69.87] | 46.7 | [37.40-55.98] | 0.160 |

*Os valores negativos para o intervalo confiança (IC) decorrem do cálculo deste valor através da utilização do desvio-padrão, não apresentando significado o contexto do estudo. Nestes casos, deve considerar-se o limite inferior do IC igual a zero.

Rugosidade média do esmalte, dentina e cerâmica após intervenção com eritritol

Figura 30- Representação gráfica dos valores médios e IC a 95%, expressos em μm, da rugosidade média do esmalte, dentina e cerâmica.

Rugosidade média do esmalte, dentina e cerâmica após intervenção com

bicarbonato

Figura 31- Representação gráfica do valores médios e IC a 95%, expressos em μm, da rugosidade média da superfície de esmalte, dentina e cerâmica antes e após a aplicação de bicarbonato de sódio.

Considerando os resultados obtidos da rugosidade média da superfície de esmalte, dentina e cerâmica antes e depois da intervenção, procedeu-se à análise comparativa do efeito entre o eritritol e o bicarbonato de sódio. Após a análise de cada amostra dentro de cada grupo, verificou-se a existência de possíveis diferenças significativas entre as amostras do grupo eritritol e bicarbonato de sódio antes da intervenção. Visto que não existiam diferenças

significativas entre as amostras antes da intervenção, comparou-se as amostras do grupo de eritritol e bicarbonato de sódio depois da intervenção. Na Tabela 22 observa-se o valor de p resultante da comparação entre as amostras de eritritol e bicarbonato de sódio antes (p1) e após (p2) a intervenção, com base na qual se aceitam as hipóteses de se verificarem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos A e B nos substratos de esmalte (hipótese nº19), dentina (hipótese nº22)  e cerâmica (hipótese nº24).

Tabela 22-Tabela da comparação dos valores médios da rugosidade antes da intervenção (p1) e depois da intervenção (p2) entre o grupo de eritritol (A) e bicarbonato de sódio (B) dos três substratos.

Elemento	p1	p2

| Esmalte | 0.432 | 0.005 |
| --- | --- | --- |
| Dentina | 0.914 | 0.050 |
| Cerâmica | 0.827 | <0.001 |

- Discussão

A utilização de jato de bicarbonato de sódio integra comummente os procedimentos da área da higiene oral, integrando o protocolo considerado “gold standard” para as consultas de controlo e suporte periodontal, a par da destartarização. A evidência científica tem apontado para o impacto negativo que a utilização de bicarbonato de sódio poderá ter na superfície de diversos substratos e tecidos presentes na cavidade oral, não obstante, têm surgido novos produtos com o propósito de suprimir este efeito associado ao bicarbonato de sódio, sendo o eritritol o mais recente.(5,7,8,14,18) Os estudos e evidências sobre os efeitos e eficácia do eritritol são limitados pelo que se procurou analisar este produto em comparação com o bicarbonato de sódio nas superfícies de esmalte, dentina e cerâmica.

Com o presente trabalho apurou-se a ausência de diferenças estaticamente significativas na composição elementar e molecular do esmalte, dentina e cerâmica antes após a aplicação do jato de eritritol e bicarbonato de sódio, à exceção dos elementos cálcio e fósforo que apresentaram uma diminuição estatisticamente significativa entre os resultados antes e depois do jateamento com eritritol na superfície de dentina. Quando comparados os efeitos do eritritol e bicarbonato sódio na composição elementar e molecular dos mesmos substratos, não foram encontradas diferenças significativas entre os dois produtos. A rugosidade média das superfícies de esmalte, dentina e cerâmica não se revelou estatisticamente diferente entre a análise das amostras antes e depois da aplicação dos produtos de bicarbonato de sódio e eritritol. Contudo, comparados os efeitos nas amostras após a intervenção, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre os valores de rugosidade quando aplicado o jato de eritritol e quando aplicado o de bicarbonato de sódio. Neste capítulo serão discutidos os principais resultados obtidos tendo em conta a literatura existente, bem como possíveis causas e explicações para os mesmos, apresentando também as limitações deste trabalho e futuros estudos relacionados com o tema tratado.

  - Metodologia de estudo

De forma a responder aos objetivos propostos, foram avaliadas as alterações da utilização de jatos de eritritol e bicarbonato de sódio nas superfícies de esmalte, dentina e cerâmica através da análise elementar, molecular e da rugosidade de superfície. Foram analisadas 78 amostras antes e depois do jateamento, correspondendo 26 amostras ao esmalte, 26 à dentina e 26 à cerâmica. A intervenção realizada consistiu na aplicação de um jato, de

eritritol no grupo A e de bicarbonato de sódio no grupo B, sendo posteriormente avaliados os efeitos desta intervenção comparativamente às amostras iniciais e comparados os efeitos após intervenção entre os grupos A e B nas amostras do mesmo substrato. De forma a garantir a uniformidade da intervenção foi utilizado um suporte de laboratório que garantisse a mesma posição do nozzle, distância e angulação da saída do jato em relação à superfície jateada. O dispositivo Airflow Master e os settings utilizados, bem como o lote dos produtos de eritritol e bicarbonato de sódio, foram os mesmos para todas as amostras jateadas. Em cada amostra foi medida a sua composição elementar, molecular e rugosidade de superfície antes do jateamento e após o jateamento, existindo, portanto, dois momentos de avaliação para cada amostra. A composição elementar dos substratos através da fluorescência de raios X dispersiva em energia permitiu aferir a composição quantitativa dos elementos major e minor presentes na superfície dos substratos pela sua concentração em percentagem mássica. Quanto à composição molecular, esta foi estudada a partir da interpretação dos resultados obtidos pela técnica de espectroscopia de Raman. A análise dos espectros associados ao grupo fosfato permitiu inferir o grau de mineralização e organização das moléculas de hidroxiapatite.(67) Considerando que a hidroxiapatite é a principal molécula constituinte do esmalte e da componente inorgânica da dentina, a análise do grupo fosfato, associado à molécula de hidroxiapatite, constitui um bom indicador do grau de mineralização destes tecidos.(67,76,78) A análise da superfície de esmalte, através da razão de despolarização e da largura à meia altura, permitiu concluir sobre o grau de desmineralização, uma vez que uma superfície desmineralizada apresenta alterações na estrutura cristalina que se reflete num aumento dos valores da razão de despolarização e diminuição da largura à meia altura. Para além da análise do fosfato na dentina, procedeu-se à análise do grupo amida I de forma a calcular a razão mineral-orgânico, que permite interpretar a relação entre a componente orgânica e inorgânica da dentina, antes e após a aplicação dos jatos de eritritol e bicarbonato de sódio.(67,77) A razão carbonato-fosfato, obtida pela análise do grupo de carbonato a par do grupo fosfato, forneceu informação sobre a quantidade relativa de carbonato substituído na matriz de hidroxiapatite, possibilitando analisar a presença de processos de desmineralização na superfície de dentina.(67) Relativamente à superfície de cerâmica não foi possível realizar o estudo da composição molecular da superfície. Quando se iniciou a análise da composição molecular, através da técnica de espectroscopia de Raman, não foram encontradas bandas correspondentes aos principais elementos constituintes da superfície de cerâmica, o que impossibilitou a realização da análise molecular, constituindo uma limitação deste trabalho. Consequentemente a análise molecular configurou um objetivo de estudo apenas

para a superfície de esmalte e dentina. Apesar desta técnica já ter sido utilizada em estudos anteriores em cerâmica, o aparelho utilizado neste estudo não conseguiu detetar bandas associadas a nenhum dos constituintes deste material.(59) Quanto à análise da rugosidade de superfície, esta foi determinada através de microscopia de força atómica que mediu os valores de rugosidade apresentados pela média aritmética da rugosidade de superfície de cada área medida.(12) A análise da rugosidade através da microscopia de força atómica permite a análise tridimensional de toda a superfície medida, aumentando a precisão dos valores de rugosidade obtidos.(79,80) Desta forma, os valores de rugosidade são expressos pelo parâmetro de Sa (desvio da média da rugosidade de superfície). Na literatura foram encontrados valores de rugosidade medidos segundo o parâmetro Sa, bem como, a duas dimensões segundo o parâmetro Ra (desvio da média de rugosidade linear). Importa salvaguardar que quando a rugosidade é expressa pelo valor de Sa não é tido em conta, por este parâmetro, se as alterações na rugosidade constituem depressões ou elevações na superfície medida, não obstante, para o estudo da rugosidade de superfície dos substratos avaliados não se considerou preponderante a distinção entre os dois tipos de defeitos.(79,80) Tendo em conta o tempo disponível para a realização do estudo da rugosidade e a disponibilidade e tempo exigido para a técnica de AFM verificou-se uma limitação no número de amostras medidas. Das vinte e seis amostras por substrato, foram analisadas e consideradas representativas dos grupos seis amostras, das quais três por cada grupo A e B. Em cada amostra foram realizadas três medições por amostra cada uma abrangendo uma área de 30x30m. O número de amostras medidas e a área de cada medição pode constituir uma limitação aos resultados obtidos, considerando que não foi medida a totalidade da superfície de cada amostra.

Para além das limitações já referidas, salienta-se que os resultados obtidos representam os efeitos de uma única aplicação dos produtos nas superfícies estudadas, não sendo possível concluir sobre o efeito da utilização repetida do jateamento decorrentes do seu uso nas consultas de higiene oral periódicas. Mais se destaca, que não são conhecidos os tratamentos de profilaxia e manutenção de higiene oral aplicados à superfície das amostras de esmalte, anteriores a este estudo.

A análise estatística foi realizada, cumprindo os objetivos propostos, entre dois grupos de amostras, comparando os resultados entre amostras de cada subgrupo antes e depois da intervenção e comparando os grupos A e B de cada grupo antes e após a intervenção, através de testes estatísticos para comparação entre dois grupos (teste t-student para amostras emparelhas, teste de wilcoxon, teste t-student para amostras independentes e Mann-Whitney).

Considerando que os objetivos se restringiram à comparação entre dois grupos, o facto de não se terem realizado testes estatísticos que correlacionassem os 6 subgrupos em estudo pode constituir uma limitação à análise dos resultados obtidos pelas avaliações realizadas.

  - Análise do esmalte

Os resultados do estudo da composição elementar do esmalte incidiram sobre os elementos major (cálcio e fósforo) e minor (potássio, ferro, zinco e estanho), os quais demonstraram que a aplicação do jato de eritritol e bicarbonato não causa alterações significativas na sua composição. Tanto no grupo eritritol como no bicarbonato de sódio é possível observar-se um aumento dos elementos major comparativamente ao valor inicial, mas como referido anteriormente, sem expressão estatisticamente significativa. Nos estudos anteriormente realizados em esmalte com estes produtos de jateamento não é realizada a análise elementar, pelo que não se consegue estabelecer uma interpretação dos resultados com base em evidência científica.

Os resultados da composição molecular do esmalte mostram que não houve uma alteração significativa entre os valores de FWHM e DR antes e após a intervenção com eritritol e bicarbonato de sódio, concluindo-se que o jateamento com ambos os produtos não terá um efeito significativo na organização e composição tecidular do esmalte. No entanto, quando observados os resultados para o grupo de eritritol verifica-se uma redução da FWHM (p=0.091) e uma diminuição da DR (p=0.824) que sugerem um maior nível de cristalinidade da hidroxiapatite e indicam, por associação, não existir perda mineral do esmalte após o jateamento com eritritol.

Por outro lado, quando analisados os resultados após a aplicação do bicarbonato de sódio verifica-se o inverso, isto é, o aumento do FWHM (p=0.480) e DR (p=0.212), e uma possível diminuição da organização dos cristais de hidroxiapatite, como consequência de uma provável desmineralização da superfície, contudo é de ressalvar que tal não será um efeito significativo nesta superfície. À semelhança da composição elementar, não existem estudos disponíveis na literatura que avaliem a composição molecular do esmalte após a aplicação da intervenção em estudo o que limita a interpretação dos resultados obtidos.

O estudo da rugosidade da superfície do esmalte revela que não se observaram diferenças estatisticamente significativas antes e após a aplicação dos jatos de eritritol (p=0.106) e bicarbonato de sódio (p=0.450). Contudo observa-se um aumento do valor médio da rugosidade de 39.25μm para 75.5μm no grupo tratado com eritritol e uma diminuição no

grupo tratado com bicarbonato de sódio de 105.69μm para 29.83μm, sugerindo que o produto de bicarbonato de sódio tem um efeito maior na diminuição da rugosidade de superfície do esmalte. Petersilka et al.(68), refere a este respeito que a utilização de jato de bicarbonato de sódio é segura e efetiva e não produz alterações significativas no esmalte. O bicarbonato de sódio e a glicina do fabricante EMS são classificados como os menos abrasivos comparativamente a outros produtos e marcas, apresentando resultados semelhantes na alteração da rugosidade para os dois produtos quando aplicados em esmalte.(69) O expectável seria que a rugosidade aumentasse com o uso de bicarbonato de sódio, devido à sua maior abrasividade. Não obstante, e considerando os resultados facultados pela literatura, a menor abrasividade associada ao jato de bicarbonato de sódio disponibilizado pela EMS pode, efetivamente, constituir a justificação para o efeito diverso deste produto na superfície de esmalte testada neste estudo.(69,76)

Quando comparados os valores de rugosidade entre o eritritol e bicarbonato de sódio verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre as amostras após a intervenção (p=0.005). A análise estatística das amostras antes de serem intervencionadas não revelou diferenças estatisticamente significativas podendo-se, assim, concluir que as amostras de esmalte eram semelhantes no início do estudo e que, por isso, os efeitos detetados após a intervenção se devem ao produto que foi aplicado. Deste modo, os resultados demonstram que a rugosidade de superfície no esmalte é menor quando aplicado o bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol, obtendo-se uma superfície menos rugosa. Estes resultados da rugosidade de superfície parecem estar em consonância com o estudo de Sinjari et al.(76), que através da análise da rugosidade de superfície observaram apenas alterações significativas na redução da rugosidade de superfície associadas ao bicarbonato de sódio. Os autores atribuem este acontecimento à maior dimensão da partícula de bicarbonato de sódio comparativamente ao eritritol e glicina, justificando que o reduzido tamanho da partícula de eritritol não apresenta capacidade para o polimento da superfície do esmalte com consequente diminuição da rugosidade de superfície.

  - Análise da dentina

No que respeita à superfície da dentina, os resultados da análise elementar revelaram alterações significativas na concentração dos elementos major da componente inorgânica das amostras, revelando um decréscimo da concentração elementar tanto para o cálcio (p=0.028)

como para o fósforo (p=0.028), após o jateamento com eritritol. Estes resultados sugerem a perda de elementos Ca e P, que poderá estar associada à ocorrência de um processo de desmineralização quando a superfície de dentina é exposta ao jato de eritritol. No grupo B, jateado com bicarbonato de sódio, não se verificam diferenças significativas nos elementos cálcio e fósforo quando são comparados os valores de concentração das amostras antes e depois da intervenção, sugerindo que o jato de bicarbonato de sódio não promove alterações significativas na superfície de dentina.

Os resultados do estudo da composição molecular da dentina revelaram não existir diferenças significativas no grau de mineralização entre as amostras antes e depois da intervenção nos grupos A e B. Apesar das diferenças significativas da concentração cálcio e fósforo observado no grupo A, a análise de espectroscopia de Raman revela que estas não se traduzem em alterações significativas no conteúdo e organização cristalina da dentina. Os valores da largura à meia altura mantêm-se quase inalterados antes e após a aplicação dos dois jatos, o que demonstra não existir alterações na estrutura de hidroxiapatite presente na dentina. Não obstante, verifica-se um aumento da razão carbonato-fosfato, que embora não seja estatisticamente significativo se encontra próximo desse valor (p=0.064), cuja interpretação pode sugerir uma diminuição do conteúdo de fosfato e consequentemente um aumento da concentração de carbonato na superfície da dentina. Verifica-se, nas mesmas amostras, uma diminuição da razão mineral-orgânico o que demonstra uma possível diminuição da componente mineral que constitui a superfície dentinária.(67, 76, 78) Quanto ao grupo B, não foram verificadas diferenças significativas nos valores de FWHM, razão carbonato-fosfato e razão mineral-orgânico, cuja interpretação indica que o jateamento com bicarbonato de sódio não promove alterações na composição cristalina da dentina.

Tendo em conta a ausência de estudos da composição molecular e elementar associados à abrasão e rugosidade de superfície, como efeito da utilização de produtos abrasivos, procurou- se justificar ou clarificar a compreensão dos resultados obtidos analisando a constituição do produto de bicarbonato de sódio e eritritol utilizado neste estudo. A formulação do produto de eritritol para a utilização do jato é a única dos três disponibilizados pelo fabricante (eritritol, bicarbonato e glicina) que contém mais ingredientes para além da sílica e do ingrediente principal de ação.(37) A formulação de eritritol contém, assim, para além da sílica e do eritritol, clorohexidina na sua composição. No entanto, não foram encontrados estudos que relacionem estes componentes com a desmineralização da dentina e que permitam associar a presença de clorohexidina aos resultados obtidos. Relativamente ao pH dos produtos utilizados, o eritritol,

segundo o fabricante, apresenta um pH inferior ao bicarbonato de sódio, todavia com um valor de pH=7, não existindo indícios que permitam relacionar o valor de pH, e a possível desmineralização associado a este com os resultados obtidos.

O estudo da rugosidade de superfície conclui pela inexistência de diferenças significativas entre os grupos, sugerindo que, no caso do bicarbonato, os níveis de rugosidade se mantiverem semelhantes entre o antes e depois da intervenção. Segundo Petersilka et al.(68)

, a utilização de bicarbonato de sódio em zonas radiculares resulta em perda de estrutura da superfície, o que difere amplamente dos resultados obtidos neste estudo. No mesmo sentido, uma revisão sistemática de Buhler et al.(6) sobre os efeitos do jato nos tecidos duros e moles da cavidade oral revela que a profundidade dos defeitos em dentina e cemento é significativamente maior no bicarbonato de sódio quando comparado à glicina. A glicina, tal como referido no capítulo da introdução, constitui o produto utilizado nos jatos mais semelhante ao eritritol, pelo tamanho e formato das suas partículas. Por este motivo, os efeitos da glicina estudados por outros autores poderão ser associados ao eritritol, sendo expectável que o comportamento deste último na superfície dentária seja idêntico ao primeiro. Tada et al.(70), compararam os dois compostos onde observaram, de modo semelhante a outros autores(6,11), que a glicina produz alterações de menor volume e profundidade comparativamente ao bicarbonato de sódio.

Para além do tipo de produto utilizado no jato, o tempo de exposição e angulação da saída do jato à superfície são, também, parâmetros considerados como decisivos no efeito nas superfícies dentárias, quer em esmalte quer em dentina. Quando são reduzidos estes parâmetros, em especial o tempo de exposição ao jato, os defeitos encontrados na superfície dentária também são menores.(6,22,68) Segundo os resultados encontrados por Pelka et al., tendo em conta a menor abrasividade da glicina poderá ser necessário mais tempo de jateamento deste produto na superfície dentária para que a eficácia na remoção de placa bacteriana se aproxime à verificada no jateamento com bicarbonato de sódio.(22) Neste estudo, foram utilizados os parâmetros mínimos reportados na literatura e recomendados pelo fabricante, com uma angulação do nozzle de 45º e foi utilizado o mesmo tempo de aplicação, de 10 segundos, para ambos os produtos. A distância entre a saída do jato do nozzle e a superfície dentária é, igualmente, apontada como um fator condicionante, no qual uma menor distância entre a saída do pó e a superfície aumenta a profundidade dos defeitos e promove uma maior remoção de estrutura da zona radicular, sendoque neste estudo a distância foi de 3 a 5mm.(6, 57, 68, 71, 72) Tada et.al.(70), num estudo in vitro, testaram a aplicação de três pós a uma distância de 2, 3, 4, 5 e 6

mm, tendo verificado menores alterações ao nível da superfície de dentina no grupo em que o jato distava 6mm.

Importa refletir, tendo em conta a disparidade entre os resultados obtidos e a evidência encontrada na literatura, sobre as hipóteses que poderão ter levado à disparidade entre os resultados. Por um lado, os parâmetros selecionados para a técnica de aplicação do jato podem justificar a ausência de expressão dos resultados obtidos. Por outro lado, a recente redução da dimensão das partículas de bicarbonato de sódio pelo fabricante utilizado no presente estudo poderá refletir-se num impacto positivo nos efeitos causados pelo produto na superfície da dentina. A obliteração dos túbulos dentinários pelo bicarbonato de sódio poderá constituir um elemento de interferência na aquisição das medições após intervenção, contudo, como este tipo de comportamento não está estudado para o eritritol não é possível retirar relações comparativas entre os dois produtos fundamentadas nesta hipótese.(73)

Considerando os resultados obtidos pela análise das alterações resultantes do jateamento em cada amostra de dentina, procurou-se averiguar se o efeito do eritritol produzido na superfície de dentina apresentaria diferenças significativas comparativamente ao efeito do bicarbonato de sódio. Neste sentido, procedeu-se à análise estatística das amostras iniciais de dentina que revelou não existirem diferenças estatisticamente significativas entre as amostras de dentina do grupo de eritritol e de bicarbonato de sódio antes da intervenção (p=0.914). Deste modo, tendo em conta a ausência de diferenças entre as amostras iniciais pode concluir-se que as diferenças entres os grupos A e B após o jateamento se devem ao tipo de produto utilizado. Nas amostras após a intervenção verificaram-se diferenças estatisticamente significativas na rugosidade de superfície entre as amostras tratadas com eritritol e as amostras tratadas com bicarbonato de sódio (p=0.05). Considerando que o valor da rugosidade de superfície das amostras de dentina permaneceu inalterado entre a medição antes e depois do jateamento (p=1), este resultado entre o eritritol e o bicarbonato de sódio dever-se-á ao aumento de rugosidade da dentina após o jateamento com eritritol. Tada et al(70) verificaram resultados semelhantes quando testaram dois tipos de jato de glicina, com duas dimensões diferentes (65μm e 25μm), e de bicarbonato de sódio, nos quais o produto de glicina com 65μm foi o que causou menores danos na superfície da dentina. Estes resultados sugerem que o tamanho das partículas pode não ser decisivo na dimensão e extensão do efeito dos jatos na superfície de dentina.

  - Análise da cerâmica

Os resultados da composição elementar da cerâmica apontam para a incapacidade de os jatos de eritritol e bicarbonato de sódio causarem alterações significativas na estrutura elementar da superfície cerâmica, uma vez que não se verificaram alterações significativas na concentração elementar presente na mesma.

Quando analisados os parâmetros da rugosidade, a Sa aponta para um aumento dos seus valores após a aplicação de bicarbonato de sódio de 32.34μm para 46.7μm, no entanto sem diferenças estatisticamente significativas nas amostras entre a sua rugosidade inicial e final. O inverso é observado após a aplicação de eritritol em que se verifica uma diminuição da rugosidade média no grupo A de 32.37μm para 15.7μm, contudo sem significância estatística. Não obstante, quando comparados os efeitos do eritritol em relação aos do bicarbonato de sódio, as amostras de cerâmica apresentam diferenças muito significativas após a aplicação dos referidos produtos (p<0.001).

A evidência científica disponível revelou-se escassa e pouco atual, contudo, o que é descrito na literatura sugere que a utilização de bicarbonato de sódio promove alterações na superfície cerâmica. Vermilyea et al.(74), estudou o impacto da utilização da destartarização ultrassónica e do jato de bicarbonato de sódio na margem de transição entre as reabilitações cerâmica e a superfície dentária, no qual observou que ambos provocam alterações na margem da cerâmica. Todavia a conjugação da destartarização e do jato bicarbonato de sódio obtêm melhores resultados na rugosidade quando comparadas as técnicas separadamente. Através da análise por microscopia ótica e microscopia eletrónica de varrimento (SEM), Cooley et al.(75), analisaram três diferentes tipos de cerâmica onde observaram alterações na superfície em duas delas, sugerindo a não utilização de jato de bicarbonato em estruturas cerâmicas. Os resultados obtidos entre a utilização de jato de eritritol e bicarbonato de sódio poderão ser sugestivos de que a utilização de bicarbonato de sódio causa um aumento na rugosidade de superfície da cerâmica quando comparado com o jateamento de eritritol.

  - Perspetivas futuras

Considerando os resultados obtidos neste estudo e de forma a contribuir para o avanço no conhecimento das alterações produzidas pelos produtos testados na superfície do esmalte, dentina e cerâmica apresentam-se algumas sugestões para trabalhos futuros.

O estudo do efeito do eritritol deverá ser ampliado às demais possibilidades da sua aplicação na prática clínica, averiguando as alterações na superfície do esmalte consequentes dos diferentes parâmetros de distância, tempo de exposição e angulação para além dos testados neste trabalho. Importa também testar as diferentes pressões para a saída do pó, uma vez que estes níveis variam de 1 a 10 no dispositivo Airflow Master da EMS e neste trabalho foi apenas testado o nível 3.

Será pertinente realizar a conservação das amostras, após a intervenção, em saliva de modo a perceber se terá algum impacto na concentração de Ca e P nas amostras de dentina e esmalte, embora no caso do esmalte, segundo estudos prévios, os efeitos deste procedimento na desmineralização não sejam significativos.(81)

De modo a aumentar a robustez dos resultados e das conclusões quanto à rugosidade seria relevante proceder ao aumento da dimensão da amostra medida no AFM nas condições padronizadas no presente estudo.

Tendo em conta os materiais que podem ser usados em tratamentos dentários de dentisteria e reabilitação, como resinas compostas, acrílico e implantes, será pertinente estudar o efeito destes produtos, eritritol e bicarbonato, aplicando a metodologia utilizada. A atual prevalência de doenças peri-implantares releva a necessidade de se estudar a eficácia e segurança dos procedimentos de profilaxia, tratamento e prevenção de doenças utilizados na higienização dos implantes e das suas estruturas associadas, principalmente o uso de jatos de bicarbonato de sódio e deste novo produto de eritritol.(82,83,84)

Neste estudo os objetivos foram avaliar a presença e extensão dos efeitos causados pelo jateamento dos substratos com os produtos de bicarbonato de sódio e eritritol, pelo que considerando os resultados obtidos sugere-se que a eficácia da utilização de eritritol na remoção de placa bacteriana seja, também, estudada nas superfícies de esmalte, dentina e eritritol.

- Conclusão

A utilização de jatos de ar nas consultas de higiene oral constitui um procedimento amplamente aceite e aplicado, com vista à promoção de saúde oral e estética, assim como à prevenção e tratamentos de doenças orais. Tendo em conta os diferentes produtos disponíveis no mercado bem como a literatura associada aos efeitos dos mesmos, propôs-se no presente trabalho estudar o efeito da utilização do jato de bicarbonato de sódio e de eritritol na superfície de esmalte, dentina e em cerâmica, em condições in vitro. Assim foram obtidas as seguintes conclusões:

- A superfície de esmalte não apresenta diferenças estatisticamente significativas na composição elementar e molecular e na rugosidade de superfície antes e após o jateamento com jato de eritritol e de bicarbonato de sódio.

- Na superfície de dentina, o jateamento com eritritol produz uma diminuição estatisticamente significativa na concentração dos elementos cálcio e fósforo, no entanto, sem efeitos na composição molecular que se mantém sem alterações significativas bem como a rugosidade média da superfície das amostras.

- A superfície de cerâmica não sofre alterações significativas na sua composição elementar e na rugosidade média após a intervenção com eritritol e bicarbonato.

- Existem diferenças estatisticamente significativas na rugosidade média quando comparado o jateamento entre eritritol e bicarbonato de sódio nas amostras de esmalte, dentina e cerâmica.

Os resultados obtidos no presente trabalho sugerem, assim, que não existem diferenças entre a utilização dos produtos Classic Confort (contendo bicarbonato de sódio a 40m) e Plus (contendo eritritol a 14m) na composição elementar e molecular da superfície de esmalte, dentina e cerâmica e apontam para a existência de diferenças significativas entre a utilização de Classic Confort e Plus na rugosidade média da superfície de esmalte, dentina e cerâmica. No entanto, para consideração efetiva desta conclusão serão necessários mais estudos sobre os efeitos destes dois produtos.

9. Bibliografia

- Axelsson P, Nystrom B, Lindhe J. The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. Journal of Clinical Periodontology. 2004 Sep;31(9):749–57. https://doi.org/10.1111/j.1600-051x.2004.00563.x

- Janiszewska-Olszowska J, Drozdzik A, Tandecka K, Grocholewicz K. Effect of air- polishing on surface roughness of composite dental restorative material – comparison of three different air-polishing powders. BMC Oral Health. 2020 Jan 30;20(1). https://doi.org/10.1186/s12903-020-1007-y

- Worthington HV, Clarkson JE, Bryan G, Beirne PV. Routine scale and polish for periodontal health in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013 Nov 7; https://doi.org/10.1002/14651858.cd004625.pub4

- Westfelt E. Rationale of mechanical plaque control. Journal of Clinical Periodontology. 1996 Mar;23(3):263–7. https://doi.org/10.1111/j.1600-051x.1996.tb02086.x

- Bühler J, Schmidli F, Weiger R, Walter C. Analysis of the effects of air polishing powders containing sodium bicarbonate and glycine on human teeth. Clinical Oral Investigations [Internet]. 2015 May 1 [cited 2020 Nov 4];19(4):877–85. https://doi.org/10.1007/s00784-014-1317-z

- Bühler J, Amato M, Weiger R, Walter C. A systematic review on the effects of air polishing devices on oral tissues. International Journal of Dental Hygiene [Internet]. 2016 Feb 1 [cited 2020 Nov 6];14(1):15–28. https://doi.org/10.1111/idh.12120

- Bühler J, Amato M, Weiger R, Walter C. A systematic review on the patient perception of periodontal treatment using air polishing devices. International Journal of Dental Hygiene. 2015 Jan 23;14(1):4–14. https://doi.org/10.1111/idh.12119

- Patil SS, Rakhewar PS, Limaye PS, Chaudhari NP. A comparative evaluation of plaque- removing efficacy of air polishing and rubber-cup, bristle brush with paste polishing on oral hygiene status: A clinical study. Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry [Internet]. 2015 [cited 2021 Nov 14];5(6):457–62. https://doi.org/10.4103/2231-0762.167723

- Barnes	CM.	Air	Polishing:	A	Mainstay	for	Dental	Hygiene	[Internet]. https://www.yumpu.com/en/document/read/22671110/air-polishing-a-mainstay-for- dental-hygiene-ineedcecom (accessed 2022 Feb 15)

- Petersilka GJ. Subgingival air-polishing in the treatment of periodontal biofilm infections. Periodontology 2000. 2010 Dec 7;55(1):124–42. https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.2010.00342.x

- Petersilka G, Faggion CM, Stratmann U, Gerss J, Ehmke B, Haeberlein I, et al. Effect of glycine powder air-polishing on the gingiva. Journal of Clinical Periodontology [Internet]. 2008 Apr 1;35(4):324–32. https://doi.org/10.1111/j.1600- 051X.2007.01195.x

- Tamilselvi S, Nagate RR, Al-Ahmari MM, Kokila G, Tikare S, Chaturvedi S. Comparison of the effect of sodium bicarbonate and glycine air polishing systems on tooth surface roughness: An atomic force microscopic analysis. Technology and Health Care. 2021 May 17;29(3):489–98. https://doi.org/10.3233/thc-202210

- Graumann SJ, Sensat ML, Stoltenberg, JL. Air polishing: A review of current literature. The Journal of Dental Hygiene. 2013;87(4):173-180

- Jentsch HFR, Flechsig C, Kette B, Eick S. Adjunctive air-polishing with erythritol in nonsurgical periodontal therapy: a randomized clinical trial. BMC Oral Health. 2020 Dec;20(1). https://doi.org/10.1186/s12903-020-01363-5

- Barnes CM, Covey D, Watanabe H, Simetich B. An In Vitro Comparison of the Effects of Various Air Polishing Powders on Enamel and Selected Esthetic Restorative Materials. Journal of Clinical Dentistry. 2014;25(4):76-87

- Eliades GC, Tzoutzas JG, Vougiouklakis GJ. Surface alterations on dental restorative materials subjected to an air-powder abrasive instrument. The Journal of Prosthetic Dentistry. 1991 Jan;65(1):27–33. https://doi.org/10.1016/0022-3913(91)90042-u

- Newton JT, Asimakopoulou K. Minimally invasive dentistry: Enhancing oral health related behaviour through behaviour change techniques. British Dental Journal. 2017 Aug;223(3):147–50. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2017.659

- Kontturi-Närhi V, Markkanen S, Markkanen H. Effects of Airpolishing on Dental Plaque Removal and Hard Tissues as Evaluated by Scanning Electron Microscopy. Journal	of	Periodontology.	1990	Jun;61(6):334–8. https://doi.org/10.1902/jop.1990.61.6.334

- Leknes KN, Lie T, Wikesjö UME, Bogle GC, Selvig KA. Influence of Tooth Instrumentation Roughness on Subgingival Microbial Colonization. Journal of Periodontology. 1994 Apr;65(4):303–8. https://doi.org/10.1902/jop.1994.65.4.303

- Arabaci T, Çiçek Y, Özgöz M, Çanakçi V, Çanakçi C, Eltas A. The comparison of the effects of three types of piezoelectric ultrasonic tips and air polishing system on the filling materials: an in vitro study. International Journal of Dental Hygiene. 2007 Nov;5(4):205–10. https://doi.org/10.1111/j.1601-5037.2007.00265.x

- Tada K, Kakuta K, Ogura H, Sato S. Effect of particle diameter on air polishing of dentin surfaces. Odontology. 2010 Feb;98(1):31–6. https://doi.org/10.1007/s10266- 009-0113-8

- Pelka M, Trautmann S, Petschelt A, Lohbauer U. Influence of air-polishing devices and abrasives on root dentin- An in vitro confocal laser scanning microscope study. Quintessence International. 2010;41(7):141-148

- Petersilka GJ, Steinmann D, Haberlein I, Heinecke A, Flemmig TF. Subgingival plaque removal in buccal and lingual sites using a novel low abrasive air-polishing powder. Journal of Clinical Periodontology. 2003 Apr;30(4):328–33. https://doi.org/10.1034/j.1600-051x.2003.00290.x

- Agger M, Horsted-Bindslev P, Hovgaard O. Abrasiveness of an air-powder polishing system on root surfaces in vitro. Quintessence International. 2001:32(5):407-411

- Flemmig TF, Hetzel M, Topoll H, Gerss J, Haeberlein I, Petersilka G. Subgingival Debridement Efficacy of Glycine Powder Air Polishing. Journal of Periodontology. 2007 Jun;78(6):1002–10. https://doi.org/10.1902/jop.2007.060420

- Flemmig TF, Arushanov D, Daubert D, Rothen M, Mueller G, Leroux BG. Randomized Controlled Trial Assessing Efficacy and Safety of Glycine Powder Air Polishing in Moderate-to-Deep Periodontal Pockets. Journal of Periodontology. 2012 Apr;83(4):444–52. https://doi.org/10.1902/jop.2011.110367

- Wennström JL, Dahlén G, Ramberg P. Subgingival debridement of periodontal pockets by air polishing in comparison with ultrasonic instrumentation during maintenance therapy. Journal of Clinical Periodontology. 2011 Jul 7;38(9):820–7. https://doi.org/10.1111/j.1600-051x.2011.01751.x

- Tada K, Kakuta K, Ogura H, Sato S. Effect of particle diameter on air polishing of dentin surfaces. Odontology. 2010 Feb;98(1):31–6. https://doi.org/10.1007/s10266- 009-0113-8

- Petersilka GJ, Bell M, Haberlein I, Mehl A, Hickel R, Flemmig TF. In vitro evaluation of novel low abrasive air polishing powders. Journal of Clinical Periodontology. 2003 Jan;30(1):9–13. https://doi.org/10.1034/j.1600-051x.2003.300102.x

- Moëne R, Décaillet F, Andersen E, Mombelli A. Subgingival Plaque Removal Using a New Air-Polishing Device. Journal of Periodontology. 2010 Jan;81(1):79–88. https://doi.org/10.1902/jop.2009.090394

- Salerno M, Giacomelli L, Derchi G, Patra N, Diaspro A. Atomic force microscopy in vitro study of surface roughness and fractal character of a dental restoration composite after air-polishing. BioMedical Engineering OnLine. 2010;9(1):59. https://doi.org/10.1186/1475-925x-9-59

- Hagi T, Salvi GE, Hofmanner P, Ramseier C, Sculean A. Clinical outcomes following subgingival application of a novel erythritol powder by means of air polishing on supportive periodontal therapy: A randomized, controlled clinical study. 2013;44(10):753-761

- Müller N, Moëne R, Cancela JA, Mombelli A. Subgingival air-polishing with erythritol during periodontal maintenance. Journal of Clinical Periodontology. 2014 Aug 7;41(9):883–9. https://doi.org/10.1111/jcpe.12289

- Vouros I, Antonoglou GN, Anoixiadou S, Kalfas S. A novel biofilm removal approach (Guided Biofilm Therapy) utilizing erythritol air‐polishing and ultrasonic piezo instrumentation: A randomized controlled trial. International Journal of Dental Hygiene. 2021 Jul 19; https://doi.org/10.1111/idh.12533

- Albonni H, Alseirafi W, Tekleh H, Abo Orabi F, Alhaj M, Almasri D, et al. Clinical outcomes of using erythritol powder by means of air polishing with ultrasonic debridement in the treatment of initial periodontal pockets in hand of dental students: A split‐mouth, randomized, comparative, controlled study. Part I. International Journal of Dental Hygiene. 2021 Jul 2;19(3):262–72. https://doi.org/10.1111/idh.12519

- Abdulbaqi HR, Shaikh MS, Abdulkareem AA, Zafar MS, Gul SS, Sha AM. Efficacy of erythritol powder air‐polishing in active and supportive periodontal therapy: A systematic review and meta‐analysis. International Journal of Dental Hygiene. 2021 Aug 2; https://doi.org/10.1111/idh.12539

- Hashino E, Kuboniwa M, Alghamdi SA, Yamaguchi M, Yamamoto R, Cho H, et al. Erythritol alters microstructure and metabolomic profiles of biofilm composed ofStreptococcus gordoniiandPorphyromonas gingivalis. Molecular Oral Microbiology. 2013 Jul 29;28(6):435–51. https://doi.org/10.1111/omi.12037

- Lang N, Lussi A, Bastendorf K-D. Scientific consensus guided biofilm therapy protocol [Internet].	www.ems-dental.com.	2019.	https://www.ems- dental.com/_flowpaper/php/ems.php?subfolder=/catalogs/&doc=FA- 612_EN_rev_F_EMS_GBT_Brochure_WEB_2021_1.pdf#page=2 (accessed 2022 Feb 10)

- Fincham AG, Moradian-Oldak J, Simmer JP. The Structural Biology of the Developing Dental Enamel Matrix. Journal of Structural Biology. 1999 Jun;126(3):270–99. https://doi.org/10.1006/jsbi.1999.4130

- Patel PR, Brown WE. Thermodynamic Solubility Product of Human Tooth Enamel: Powdered Sample. Journal of Dental Research. 1975 Jul;54(4):728–36. https://doi.org/10.1177/00220345750540040601

- Sorozini M, Reis Perez C, Rocha GM. Enamel sample preparation for AFM: Influence on roughness and morphology. Microscopy Research and Technique. 2018 Sep;81(9):1071–6. https://doi.org/10.1002/jemt.23073

- Simmer JP, Hu JC. Dental enamel formation and its impact on clinical dentistry. Journal of Dental Education [Internet]. 2001 Sep 1;65(9):896–905.

- Torres CP, Miranda Gomes-Silva J, Menezes-Oliveira MAH, Silva Soares LE, Palma- Dibb RG, Borsatto MC. FT-Raman spectroscopy, µ-EDXRF spectrometry, and microhardness analysis of the dentin of primary and permanent teeth. Yang M, editor. Microscopy Research and Technique. 2018 Feb 12;81(5):509–14. https://doi.org/10.1002/jemt.23005

- Ubaldini ALM, Baesso ML, Medina Neto A, Sato F, Bento AC, Pascotto RC. Hydrogen Peroxide Diffusion Dynamics in Dental Tissues. Journal of Dental Research. 2013 Apr 30;92(7):661–5. https://doi.org/10.1177/0022034513488893

- Aguiar EM, Rodrigues RB, Lopes CC, Junior CS, Soares CJ, Novais VR. Ceramic systems different in oral rehabilitation: case report. Revista Odontologia Brasil Central. 2016;25(72):31-36. ISSN 1981-3708

- Durand J-C, Jacquot B, Salehi H, Fages M, Margerit J, Cuisinier FJG. Confocal Raman microscopic analysis of the zirconia/feldspathic ceramic interface. Dental Materials. 2012 Jun;28(6):661–71. https://doi.org/10.1016/j.dental.2012.02.013

- Garcia L da FR, Consani S, Cruz PC, Souza F de CPPD. Análise crítica do histórico e desenvolvimento das cerâmicas odontológicas. Revista Gaúcha de Odontologia. 2011;59:67–73.

- Amaral M, Belli R, Cesar PF, Valandro LF, Petschelt A, Lohbauer U. The potential of novel primers and universal adhesives to bond to zirconia. Journal of Dentistry. 2014 Jan;42(1):90–8. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2013.11.004

- Durand J-C, Jacquot B, Salehi H, Margerit J, Cuisinier FJG. Confocal Raman microscopy and SEM/EDS investigations of the interface between the zirconia core and veneering ceramic: the influence of a liner and regeneration firing. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2012 Mar 24;23(6):1343–53. https://doi.org/10.1007/s10856-012-4616-4

- Gherlone E, Mandelli F, Capparè P, Pantaleo G, Traini T, Ferrini F. A 3 years retrospective study of survival for zirconia-based single crowns fabricated from intraoral digital impressions. Journal of Dentistry. 2014 Sep;42(9):1151–5. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2014.06.002

- De Oliveira Andrade A, Vanessa I, Silva S, Gadelha Vasconcelos M, Vasconcelos R, Andrade A, et al. Cerâmicas odontológicas: classificação, propriedades e considerações clínicas. Salusvita. 2017;(4):1129–52.

- Garboza CS, Berger SB, Guiraldo RD, Fugolin APP, Gonini-Júnior A, Moura SK, et al. Influence of Surface Treatments and Adhesive Systems on Lithium Disilicate Microshear Bond Strength. Brazilian Dental Journal. 2016 Aug;27(4):458–62. https://doi.org/10.1590/0103-6440201600624

- Bajraktarova-Valjakova E, Korunoska-Stevkovska V, Kapusevska B, Gigovski N, Bajraktarova-Misevska C, Grozdanov A. Contemporary Dental Ceramic Materials, A Review: Chemical Composition, Physical and Mechanical Properties, Indications for Use. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences [Internet]. 2018 Sep 24;6(9):1742–55. https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.378

- Watts A, Addy M. Tooth discolouration and staining: a review of the literature. British Dental Journal. 2001 Mar;190(6):309–16. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4800959

- Fraga Silva M, Ginjeira A. Hipersensibilidade dentinária: etiologia e prevenção. Revista Portuguesa de Estomatología, Medicina Dentária e Cirugia Maxilofacial. 2011 Oct;52(4):217–24. https://doi.org/10.1016/j.rpemd.2011.09.002

- Kubinek R, Zapletalova Z, Milan Vujtek M, Radko Novotný R, Kolarova H, Chmelickova H. Examination of dentin surface using AFM and SEM. Modern Research and Educational Topics in Microscopy. 2007; 593-598

- Giacomelli L, Salerno M, Derchi G, Genovesi A, Paganin PP, Covani U. Effect of air polishing with glycine and bicarbonate powders on a nanocomposite used in dental restorations: an in vitro study. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry [Internet]. 2011 [cited 2022 Dec 15];31(5):e51-56.

- Németh KD, Haluszka D, Seress L, Lovász BV, Szalma J, Lempel E. Effect of Air- Polishing and Different Post-Polishing Methods on Surface Roughness of Nanofill and Microhybrid Resin Composites. Polymers. 2022;14,1643:1-14. https://doi.org/10.3390/ polym14091643

- Tsuda H, Arends J. Raman Spectroscopy in Dental Research: A Short Review of Recent Studies. Advances in Dental Research. 1997 Nov;11(4):539–47. https://doi.org/10.1177/08959374970110042301

- Hinrichs R, Vascincellos M. Espectroscopia micro-Raman. Técnicas instrumentais não destrutivas aplicadas a gemas do Rio Grande do Sul. Porto Alegre : IGeo/UFRGS, 2014. 145-157

- Castro J, Godinho J, Mata A, Silveira JM, Pessanha S. Study of the effects of unsupervised over-the counter whitening products on dental enamel using μ -Raman and μ -EDXRF spectroscopies. Journal of Raman Spectroscopy. 2015 Dec 8;47(4):444– 8. https://doi.org/10.1002/jrs.4840

- Kuramochi E, Iizuka J, Mukai Y. Influences of bicarbonate on processes of enamel subsurface remineralization and demineralization: assessment using micro-Raman spectroscopy and transverse microradiography. European Journal of Oral Sciences. 2016 Oct 4;124(6):554–8.

- Smith E, Dent G. Modern Raman Spectroscopy– A Practical Approach. John Wiley & Sons Ltd. England. 2005. ISBN 0-471-49668-5

- Durand J-C, Jacquot B, Salehi H, Fages M, Margerit J, Cuisinier FJG. Confocal Raman microscopic analysis of the zirconia/feldspathic ceramic interface. Dental Materials. 2012 Jun;28(6):661–71. https://doi.org/10.1016/j.dental.2012.02.013

- Almeida BA, Oliveira KF, Caldas RA. Mechanical and optical properties of feldspathic ceramics and lithium disilicate: literature review. Revista brasileira de odontologia. 2020;77:e1427. http://dx.doi.org/10.18363/rbo.v77.2020.e1427

- Navas MJ, Asuero AG, Jiménez AM. A Review of Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) as an Analytical Tool in Numismatic Studies. Applied Spectroscopy. 2016 Jan;70(1):207–21. https://doi.org/10.1177/0003702815616594

- Fraser SJ, Natarajan AK, Clark ASS, Drummond BK, Gordon KC. A Raman spectroscopic study of teeth affected with molar-incisor hypomineralisation. Journal of Raman Spectroscopy. 2015 Jan 16;46(2):202–10. https://doi.org/10.1002/jrs.4635

- Petersilka GJ, Bell M, Mehl A, Hickel R, Flemmig TF. Root defects following air polishing. Journal of Clinical Periodontology. 2003 Feb;30(2):165–70. https://doi.org/10.1034/j.1600-051x.2003.300204.x

- Barnes CM, Covey D, Watanabe H, Simetich B, Schulte JR, Chen H. An in vitro comparison of the effects of various air polishing powders on enamel and selected esthetic restorative materials. The Journal of Clinical Dentistry [Internet]. 2014 [cited 2022 Dec 15];25(4):76–87.

- Tada K, Wiroj S, Inatomi M, Sato S. The characterization of dentin defects produced by air polishing. Odontology. 2011 May 10;100(1):41–6. https://doi.org/10.1007/s10266-011-0019-0

- Petersilka GJ, Schenck U, Flemmig TF. Powder emission rates of four air polishing devices. Journal of Clinical Periodontology. 2002 Aug;29(8):694–8. https://doi.org/10.1034/j.1600-051x.2002.290805.x

- Kroger J, Haribyan M, Nergiz I, Schmage P. Air polishing with erythritol powder – In vitro effects on dentin loss. Journal of Indian Society of Periodontology. 2020;24(5):433. https://doi.org/10.4103/jisp.jisp_414_19

- Atkinson DR, Cobb CM, Killoy WJ. The Effect of an Air-Powder Abrasive System on in Vitro Root Surfaces. Journal of Periodontology. 1984 Jan;55(1):13–8. https://doi.org/10.1902/jop.1984.55.1.13

- Vermilyea SG, Prasanna MK, Agar JR. Effect of ultrasonic cleaning and air polishing on porcelain labial margin restorations. The Journal of Prosthetic Dentistry. 1994 May;71(5):447–52. https://doi.org/10.1016/0022-3913(94)90181-3

- Cooley RL, Lubow RM, Brown FH. Effect of air-powder abrasive instrument on porcelain. The Journal of Prosthetic Dentistry. 1988 Oct;60(4):440–3. https://doi.org/10.1016/0022-3913(88)90244-2

- Sinjari B, D’Addazio G, Bozzi M, Santilli M, Traini T, Murmura G, et al. SEM Analysis of Enamel Abrasion after Air Polishing Treatment with Erythritol, Glycine and Sodium Bicarbonate.	Coatings.	2019	Aug	27;9(9):549.	1

https://doi.org/0.3390/coatings9090549

- Reichenba her M, Popp J. Challenges in Molecular Structure Determination Springer-

Verlag Berlin Heidelberg. 2012; https://doi.org/10.1007/978-3-642-24390- 5

- Gilchrist F, Santini A, Harley K, Deery C. The use of micro-Raman spectroscopy to differentiate between sound and eroded primary enamel. International Journal of Paediatric Dentistry. 2007 Jul;17(4):274–80. https://doi.org/10.1111/j.1365- 263X.2007.00824.x

- Zhongxiang H, Lei Z, Jiaxu T, Xuehong M, Xiaojun S. Evaluation of three-dimensional surface roughness parameters based on digital image processing. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2009 Jan;40(3-4):342–8. 10.1007/s00170-007-1357-5

- Karan S, Kircelli BH, Tasdelen B. Enamel surface roughness after debonding. The Angle Orthodontist. 2010 Nov;80(6):1081–8. 10.2319/012610-55.1

- Castro J, Silveira J, Moreno A. Estudo dos efeitos do abuso de produtos de branqueamento no esmalte dentário. Lisboa (Portugal): Universidade Nova de Lisboa, Engenharia biomédica; 2015.Tese de mestrado não publicada. Disponível em https://run.unl.pt/handle/10362/16085

- Salvi GE, Cosgarea R, Sculean A. Prevalence and Mechanisms of Peri-Implant Diseases. Journal of Dental Research. 2017;96(1): 31-37.

- Tomasi C, Tessarolo F, Caola I, et al. Morphogenesis of peri-implant mucosa revisited: an experimental study in humans. Clinical Oral Implant Research. 2014; 25(9): 997- 1003.

- 84. Derks J, Tomasi C. Peri-Implant health and disease. A systematic review of current epidemiology. Journal of Clinical Periodontology. 2015;42(16):158-171. doi: 10.1111/jcpe.12334.